                             基本分析样采样及分析质量监控

1.化学取样概念：化学取样是指通过对采集来的有代表性样品的化学分析，测定矿石与近矿围岩中的化学成分及其含量的工作。

意义：其结果用于圈定矿体边界和计算储量，确定矿石中主要有用组分、伴生有益组分、有害杂质的种类、含量、分布状态与变化规律，为解决地质、采矿与选矿加工等方面问题提供资料依据。

化学取样是最基本最经常进行的取样种类，所以，也常被人们称为“普通取样”。

矿山开发勘探中的化学取样还具有间距更密、数量更多、更及时、快速的特点，起着更准确圈定矿体与矿块，计算储量与生产矿量，指导矿山采掘生产作业与控制管理矿石质量等作用，所以属矿山经常性基本地质工作范畴。

分类：化学取样据其取样对象可分为钻探取样和自然露头及坑探工程取样。

（一） 样品的采集

对采样的基本要求是要保证样品的可靠性，否则，因“先天不足”，而丧失了取样代表性和取样工作的全部意义。

2.勘探工程的矿体取样应遵循以下原则

① 总体上，取样的方式方法首先应根据矿床（矿体）地质特点，并通过试验证实其有足够可靠性的前提下，做出正确选择与确定；其次，兼顾其取样效率与经济效益，严禁选择性采样。

② 取样间距应保持相对均匀一致的原则，便于取样结果的利用和正确评价。

③ 取样应该遵循矿体研究的完整性原则，样品必须沿矿化变化性最大的方向采取，即在矿体厚度方向上连续布样，而且应向围岩中延伸一定距离，尤其对于没有明显边界线的矿体，要在穿过矿化带的整个勘探工程上取样。

④ 对于不同类型、品级的矿石与夹石，应视其厚度与工业指标，系统地连续分段采样，以满足选别开采的需要；若有必要或混采时可按比例进行适当的样品组合。

3、钻探取样（钻探工程质量符合要求的前提下）

岩心钻孔的岩（矿）心取样方法： 常采用劈半法，即沿岩（矿）心轴面用手工劈开或用机械劈（锯）开成同样的两部分，一半作为样品，一半留存或作它用；

4、刻槽法

概念： 沿矿体厚度方向（或沿矿石质量变化最大的方向）按一定断面规格和长度刻凿一条长槽，把从槽中凿下的全部矿石块作为样品的采样方法。

样槽布置位置：

1) 水平坑道中，对穿脉或石门工程，多在腰切平面位置（距坑道底10~14m高处）沿矿体厚度方向一壁或两壁连续分段取样。对沿矿体走向掘进的探矿沿脉工程，多在一定间距的掌子面或顶板沿矿体厚度方向取样。

2) 陡倾斜矿体常用水平刻槽，缓倾斜矿体常用垂直刻槽。

样槽布置原则

1) 样槽应沿矿石质量变化最大方向布置，通常是沿矿体厚度方向。

2) 含矿围岩和矿石应分段取样。

3) 不同类型矿石与夹石应分段取样。

4) 样槽应通过矿体的全部厚度，不漏采，也不重采。

当矿石质量变化（矿化均匀性差）较大时应合并取样，以保证其取样的可靠性。

刻取方法：

1) 由于目前多靠锤子与凿子手工操作，预先需仔细整平，在露出的新鲜面上取样；

2) 注意不崩散矿石，不混入杂土，保证可靠性；

3) 采样前要录去氧化皮并细致的平整样面，采样时严格遵守操作规程，防止样品互相混染，每采完一个样品应及时装入样品袋并附标签写明矿区名称，样品编号、原始重量，共几袋第几袋等。采样后有关地质人员要在实地严格进行质量检查验收，检查的内容包括：刻槽样品的位置及规格，实际重量与理论重时的误差，不合格者坚决予以返工，进行补采和重采。

样槽断面形状：有矩形、三角形等，常用前者。

矩形样槽断面规格：用宽×深（cm2）表示。

5.化验分析结果的检查

分为内部质量检查及外部质量检查分析：

1) 内部检查分析是从基本分析样品中抽取一部分样品的副样，密码编号，和基本分析样品一样送往同一化验室分析；或将基本分析样品不同编号分析两份。比较分析的结果，以检查分析中的偶然误差。内部检查分析的数量一般为原分析样品总量的5%～10%，内部检查分析应分期、分批进行，对各品级、各类型的样品，以及边界品位附近的样品都应检查；组合分析、物相分析类同。

2) 外部检查分析是将检查分析样品（是从原分析样品的正样或副样中抽取）编密码（附原分析方法说明）后，送往具有较高水平的指定化验室去分析，以便检查原分析结果是否有系统误差存在。外部检查样品的数量一般为原分析样品总数的5%。当矿床样品总数较少时，外检样也不得少于30个。

在外部检查分析结果与基本分析结果相差很大时，应查明其原因，或请更有权威的第三个化验室作仲裁分析。

布样

沿矿体厚度方向，根据可分辨的矿石类型、品级首尾相连分段连续布样

重要

⑴考虑矿体产状；

⑵确定采样部位(槽壁、槽底、井壁、坑顶、坑壁、掌子面)；

⑶划定矿体、岩石类型、品级界线；

⑷按确定的采样长度分划样品界线；

⑸实地标注样号；

⑹向采样工人交代样品的划分规格

考虑矿体产状、正确分段

非沉积层状矿床，样品连续，不允许跳动布样；沉积层状矿床样位不在一个水平或直线上注意层位连续，避免漏采或重采

样品刻取

采样面平整，样位准确；样槽规格要合乎要求

关键

⑴清理样位，现场平整采样面；

⑵铺设采样布及围子，备齐采样工具；

⑶刻取样品；

⑷用刻槽样板随时检查样槽规格；

⑸样袋编号、收取样品、填写采样标签并随样品装袋；

⑹样品称重，若超过理论重量允许误差，则查找原因或返工重采；

⑺包装、保管、备送

样品长度、规格、样品编号

⑴防止混样丢样；⑵样品须“三吻合”(实地、样袋、采样标签)

采样编录

按采样原始编录规范要求填写采样登记表，要求数据准确，字迹清晰

重要

⑴根据采样标签存根填写采样登记表；

⑵作采样部位的大比例尺素描图；

⑶补充矿化特征描述

采样编号及采样位置

有坡度的样槽要记录方位和坡角

填写送样单

样品编写清晰，分析项目明确

重要

⑴对照采样登记表，检查核对样品及包装；

⑵填写送样单，并根据地质矿化类型、特征、元素地球化学组合或光谱分析结果确定分析项目；

⑶根据矿化类型及矿化分布特点以类比方法或试验方法确定样品加工缩分系数(K值)；

⑷提交委托任务书，提出分析报告提交日期；

⑸送样单及任务书由技术负责人审核签字

分析项目

送样单至少二份

送样及样品交接

保证样品安全、无误

一般

⑴对照送样单逐一查对样品数量、编号(包括采样标签的查对)及包装安全；

⑵在送样单上双方签名认可无误

⑶送样单由送样和收样单位各持一份

样品包装及装卸、运输安全

样袋编号要清晰、规整

样品加工质量监控

执行地质矿产实验测试质量管理暂行规定

一般

⑴样品加工要遵照切乔特公式(Q=Kd2)并编制加工流程图和建立作业生产线；

⑵样品加工流程中要建立作业流水卡片记录；

⑶加工损失率＜5%；

⑷在加工缩分废弃副样中应提取3 %-5 %进行内部检查

样品加工流程及作业记录

检查样要另编注记，避免与正样混淆；加工损失率和副样检查分析误差计算要定期呈报送样单位接受监控

分析质量监控

执行地质矿产实验测试质量管理暂行规定

关键

⑴收到分析报告后及时提取内外检样品，内检比例不小于10%，外检比例不小于5 %；

⑵内、外检样品由送样单位从副样库中提取，并编密码送出；

⑶送样单位收到内、外检分析结果后及时进行误差计算；

采样要点提示

1）化学样：

a) 主要样品的采样方法及实用范围：拣块、连续拣块，刻线、刻槽法，参与储量计算的样品必须是刻槽样品。

b) 严格控制刻槽样的规格。

c) 岩矿心取样的切面选择（顺轴向垂直矿面）。

2）矿石体重样：

小体重样：分布、数量、测定方法和基本分析与鉴定要求。

大体重样：采样方法。

⑷向测试单位及时反馈内、外检误差情况，并提出处理意见

内外检样要密码送样

分析结果与地质观察出入较大时提出内检或重新采样分析；内、外检样品按批次提取并注意不同品级的分布，边界品位以上的样品应占主要比例 

本文来自地信网论坛：http://bbs.3s001.com/read.php?tid=30528.html
