话说找锂

一、锂矿地质概述
锂被称为“稀有金属”，实则地壳中，它的含量并不“稀有”（地壳丰度为0．0065％），在诸元素地壳丰度排行榜上，位居第27位。
锂为稀碱金属元素之一，在自然界中的分布比较广泛。主要类型火成岩与沉积岩中，均有不同程度的分布，其中以花岗岩中的含量最高，平均含量可达40×10-6(维诺格拉多夫，1962)。
在自然界中目前已发现锂矿物和含锂矿物有150多种，其中锂的独立矿物有30多种，大部分是硅酸盐(占67%)及磷酸盐(占21.2%)，其他则很少。作为制取锂的矿物原料主要是锂辉石(含Li2O5.8%～8.1%)、锂云母(含Li2O3.2%～6.45%)、磷锂铝石(含Li2O7.1%～10.1%)、透锂长石(含Li2O2.9%～4.8%)及铁锂云母(含Li2O1.1%～5%)，其中以前3个矿物最为重要。
海水中锂的含量不少，总储量达2600亿吨。只可惜浓度太低，难以提炼出来。某些矿泉水和植物机体里，含有丰富的锂。如有些红色、黄色的海藻和烟草中，往往含有较多的锂化合物，可供开发利用。
锂矿的工业类型有：
    1）花岗伟晶岩型：新疆可可托海锂铍铌钽矿床、四川甲基卡锂铍矿。
    2）碱性花岗岩型：江西宜春414钽(铌)-锂矿床等。
    3）盐湖（卤水）型：青海柴达木盆地中部的一里坪锂矿床等。
锂矿床的工业指标：
    1）花岗岩伟晶岩型，Li2O的含量，边界品位0.4--0.6%，最低工业品位0.8--1.1%；伴生矿>0.2%。
    2）碱性花岗岩型，Li2O的含量，边界品位0.5--0.7%，最低工业品位0.9--1.2%；伴生矿>0.3%。
    3）盐湖（油田卤水），LiCl的含量，1000mg/l；伴生矿>200-300mg/l。
锂矿分布在9个省区，其中矿石锂主要分布在7个省区，以1996年末保有储量(Li2O)排序依次为：四川占51.1%，江西占29.4%，湖南占15.3%，新疆占3%(因主要矿区经40多年来的大规模开采，故保有储量大量减少)，4省区合计占98.8%，其次是河南、福建、山西，3省合计仅1.2%。盐湖卤水锂主要分布在新疆罗布泊盐湖、青海青海柴达木盆地盐湖发育区、西藏和湖北湖北潜江凹陷油田等省区，其中青海盐湖生产的锂占80%以上。
二、找矿标志
    1、富碱酸性岩分布区，包括花岗伟晶岩和碱性花岗岩；
    2、盐湖和油田卤水区；
    3、特征的含锂矿物；所有的含锂矿物均表现为特征的红色、玫瑰红色，晶形完好而色彩艳丽的锂矿物，就成为了宝石。
       1）锂辉石(Spodumene)LiAl[Si2O6]。理论组成(wB%)：Li2O 8.07，Al2O3 27.44，SiO2 64.49。化学组成较稳定。常有少量Fe3+、Mn代替6次配位的Al，Na代替Li；可含有稀有元素、稀土元素和Cs的混入物，以及Ga、Cr、V、Co、Ni、Cu、Sn等微量元素。单斜晶系。锂辉石又称α-锂辉石，在900℃以上迅速转变为β-锂辉石，后者属四方晶系，与凯石英（keatite）成类质同像。锂辉石在约700℃经细研磨和长时间加热即开始发生转变。锂辉石—β-锂辉石的转变是不可逆的。锂辉石在375--500℃、0.57MPa压力下可人工合成。温度低于375℃，在中低压力下合成LiAl[Si2O6]?H2O，天然者称为透锂铝石（bikitaite）。另一高温同质多像变体属六方晶系，与β-石英等结构。常呈柱状晶体，柱面常具纵纹。有时可见巨大晶体（长达16m）。双晶依(100)生成。集合体呈(100)发育的板柱状、棒状或致密隐晶块状。呈灰白、烟灰、灰绿色。玻璃光泽，解理面微显珍珠光泽。解理{110}完全，夹角87；具{100}、{010}裂开。硬度6.5--7。相对密度3.03--3.22。它是富锂伟晶花岗岩的特征矿物，通常与石英、微斜长石、钠长石、磷锂铝石（montebrasite，LiAl(PO4)(OH)）、绿柱石、白云母、铌钽铁矿等共生。以颜色、晶形及产状为鉴定标志。吹管火焰烧之膨胀，染火焰成浅红色(Li)。与CaF2 + KHSO4合熔后，染火焰成鲜红色(Li)。常与锂云母一起，为提取Li的原料矿物。色泽美丽者可作宝石。

2）锂云母：锂云母(鳞云母)( 淡紫色晶体 ) Lepidolite,Lilac, crystalline 。化学组成K(Li,Al) 2.5-3 [Si 3.5-3 Al 0.5-1 O 10 ](OH,F) 2 , 鳞云母是 Al — Li 和 Fe － Li 两个类质同象系列中富 Li 一端的成员，其 Al — Li 系列为不完全类质同象，而 Fe － Li 系列则为完全类质同象。分析资料证明，凡是含 Li 的云母，均含一定数量的 F － 。含 Li 越高， F 的含量办越高。锂云母具有云母一般的解理和紫到粉红的颜色。熔化时，可以发泡，并产生深红色的锂焰。不溶于酸，但在熔化之后，亦可受酸类的作用。锂云母又称鳞云母，一般是片状或鳞片状集合体。我国河南芦氏县产有球状的锂云母，是一种特殊形态。它呈玫瑰色，浅紫色，有时为白色，风化后成暗褐色。透明。玻璃光泽，解理面显珍珠光泽。硬度2－3。比重2.8－2.9。薄片具弹性。它是提取稀有金属锂的主要原料之一。锂云母中常含有铷和铯，也是提取这些稀有金属的重要原料。

3）磷锂铝石Li{Al[PO4](OH，F)} 。又名羟磷铝锂石（montebrasite ），磷铝锂石中羟基含量较高的变种(在磷铝锂石中附加阴离子以氟为主)，与磷铝锂石相比，其折射率和重折率偏高，并趋于正光性；相对密度则偏低，2．98左右。纳米比亚卡里比布产有美丽的丁香紫色晶体。
    4）磷铝锂石（amblygonite ），也称“锂磷铝石”或“磷铝矿石”，这是一种锂铝的磷酸盐矿物。化学式：LiAl(PO4)(F，OH)，其中锂常可被钠部分替代。三斜晶系，晶体呈短柱状，也有板状和片状；双晶常见。一般以五色和淡黄色为主，也呈灰白、浅粉红、褐、淡绿、淡蓝等色。透明－微透明。玻璃光泽－树脂光泽。解理面呈珍珠光泽。二轴正晶或负晶。硬度5．5～6．0。解理{001}完全，｛100}清楚，{021)不完全。相对密度2．98～3．11。主要产于花岗伟晶岩牛，也偶见于高温热液锡石石英脉和云英岩中。著名产地有巴西米纳斯热赖斯，产有优质黄色宝石级晶体及块状集合体。其他如美国亚利桑那和缅因州、挪威信德尔、德国萨克森、西班牙塔斯基隆等地也产。 
    5）透锂长石：lithium aluminum silicate或petalite。化学式为Li[AlSi4O10],LiO2 4.9%，Al2O3 16.7%，SiO278.4%，有时含少量的Na、K、Ga等碱金属和碱土金属代替Li 、Fe3+(通常Fe203<1％)代替Al。解理面上的珍珠光泽、缓慢加热发蓝色磷光是其主要鉴定特征。透锂长石在自然界不常见，一般产于花岗伟晶岩中，与锂辉石，锂云母，铯榴石、电气石，叶钠长石等锂铯矿物共生。在热液作用下，常变成各种沸石和锂绿泥石。钠长石化作用下变成钠长石和石英，表生作用下常生成锂高岭石，锂胶岭石和多水高岭石等。斜方柱晶类；晶体沿a轴延长；晶体少见；通常成块状、板状或针状。解理{001)完全，{201)中等，两组解理交角为114&ordm;。硬度6-6.5 。比重2.3-2.5g/cm3（实测）、2.454(计算)。呈无色，白色，灰色或黄色。透明至半透明，次贝壳状断口。

6）铁锂云母：K(Li,Al)2.5-3[Si3.5-3Al0.5-1O10](OH,F)2,鳞云母是Al—Li和Fe－Li两个类质同象系列中富Li端员，其Al—Li系列为不完全类质同象，而Fe－Li系列则为完全类质同象。凡是含Li的云母，均含一定数量的F－。含Li越高，F的含量办越高。具有云母一般的解理和紫到粉红的颜色。熔化时，可以发泡，并产生深红色的锂焰。不溶于酸，但在熔化之后，亦可受酸类的作用。主要产于超基性岩如金伯利岩及白云质大理岩的接触变质带中。可见于不纯的镁质石灰岩的区域变质岩中。