	工程岩体分级标准 （六） 

[image: image1.png]





	[image: image2.jpg]





	来源：SRC-9301 作者： 发布时间：2006.02.13 


	高初始应力地区岩体在开挖过程中出现的主要现象                  表B.0.1 

应力情况 

主  要  现  象 

 

极 
高 
应 
力 

1.硬质岩：开挖过程中时有岩爆发生，有岩块弹出，洞壁岩体发生剥离，新生裂缝多，成洞性差；基坑有剥离现象，成形性差。 
2.软质岩：岩芯常有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体有剥离，位移极为显著，甚至发生大位移，持续时间长，不易成洞；基坑发生显著隆起或剥离，不易成形 

＜4 

高 
应 
力 

1.硬质岩：开挖过程中可能出现岩爆，洞壁岩体有剥离和掉块现象，新生裂缝较多，成洞性较差；基坑时有剥离现象，成形性一般尚好 
2.软质岩：岩芯时有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体位移显著，持续时间较长，成洞性差；基坑有隆起现象，成形性较差 

4～7 

注：σmax为垂直洞轴线方向的最大初始应力。  

附录C  岩体及结构面物理力学参数  
C.0.1  岩体物理力学参数可按表C.0.1选用。                              
岩体物理力学参数                           表C.0.1 
岩体基本 
质量级别 
重力密度γ 
（kN/m3） 
抗剪断峰值强度 
变形模量 
E（GPa） 
泊松比 
υ 
内摩擦角φ 
（?） 
粘聚力 
C（MPa） 
Ⅰ 
＞26.5 
＞60 
＞2.1 
＞33 
＜0.2 
Ⅱ 
60～50 
2.1～1.5 
33～20 
0.2～0.25 
Ⅲ 
26.5～24.5 
50～39 
1.5～0.7 
20～6 
0.25～0.3 
Ⅳ 
24.5～22.5 
39～27 
0.7～0.2 
6～1.3 
0.3～0.35 
Ⅴ 
＜22.5 
＜27 
＜0.2 
＜1.3 
＞0.35 
C.0.2  岩体结构面抗剪断峰值强度参数可按表C.0.2选用。                        
岩体结构面抗剪断峰值强度                         表C.0.2 
序号 
两侧岩体的坚硬程度及结构面的结合程度 
内摩擦角

φ（?） 
粘聚力 
C（MPa） 
1 
坚硬岩，结合好 
＞37 
＞0.22 
2 
坚硬～较坚硬岩，结合一般；较软岩，结合好 
37～29 
0.22～0.12 
3 
坚硬～较坚硬岩，结合差；较软岩～软岩，结合一般 
29～19 
0.12～0.08 
4 
较坚硬～较软岩，结合差～结合很差；软岩，结合差；软质岩的泥化面 
19～13 
0.08～0.05 
5 
软坚硬岩及全部软质岩，结合很差；软质岩泥化层本身 
＜13 
＜0.05 
附录D  岩体基本质量指标的修正 
 D.0.1  岩体基本质量指标修正值（〔BQ〕），可按下式计算： 
                 〔BQ〕＝BQ－100（K1＋K2＋K3）                 （D.0.1） 
式中  〔BQ〕??岩体基本质量指标修正值； 
BQ??岩体基本质量指标； 
K1??地下水影响修正系数； 
K2??主要软弱结构面产状影响修正系数； 
K3??初始应力状态影响修正系数。 
K1、K2、K3值，可分别按表D.0.1－1、D.0.1－2、D.0.1－3确定。无表中所列表情况时，修正系数取零。〔BQ〕出现负值时，应按特殊问题处理。 


