工程地质室内实验指导书
山东水利职业学院
目 录
实验一  主要造岩矿物的肉眼鉴定………………………………1

实验二  常见岩浆岩的肉眼鉴定 ………………………………10

实验三  常见沉积岩的肉眼鉴定 ………………………………
实验四  常见变质岩的肉眼鉴定 ………………………………
实验五  常见岩石的综合肉眼鉴定 ……………………………
实验一  主要造岩矿物的肉眼鉴定
一、实验的目的与要求
岩石是由一种或多种矿物的天然集合体，认识造岩矿物的目的在于认识水工建设和水资源工程中常见的各种岩石，并为分析这些岩石的工程性质打下基础。本次实验要求如下：
1、通过对造岩矿物的标本的观察，认识常见造岩矿物的形态，光学性质，力学性质，碳酸盐矿物的“盐酸反应”等主要特征。
2、学习根据造岩矿物的形态和物理特性，用肉眼鉴定常见造岩矿物的实际技能和描述矿物的基本方法。
二、实验的准备工作
实验前要仔细复习教材第1章第1节“造岩矿物”
三、实验用品
42件造岩矿物标本       1盒
21件矿物比色标本       1盒
10件矿物光泽标本       1盒
5件矿物解理标本        1盒
5件矿物断口标本        1盒 

四、实验原理
矿物是由地质作用形成的，具有一定的物理性质和成分的自然元素或化合物。由于其化学成分内部构造和形成时地质环境的不同，造成不同的矿物具有不同的物理性质和化学性质，呈现不同的特征。矿物的特征表现在形态，颜色，条痕，透明度，硬度，光泽，解理，断口等其它多个方面。每一种矿物或某一类矿物都是具有自己独特的足以区别于其他矿物或其它类矿物的特征。矿物的这种独特特征具有鉴别矿物的重大意义，称鉴定特征。只要矿物具有这种鉴定特征，就可以依据这种特征鉴别矿物，从而给矿物定名。如：黑云母呈片状，具有一组完全解理，区别于角闪石等；赤铁矿具有樱桃红色条痕；方解石具有菱形六面体的形状，三组完全解理等。有些矿物的名称已在很大程度上描述和体现了矿物的典型特征。如：石榴子石常结晶呈四角三八面体，外形象石榴籽一样、孔雀石具有孔雀绿色，重晶石的比重大；磁铁矿具有磁性等。这都有助于我们把握矿物的特征。
这样，用肉眼鉴定矿物的过程，就是一个寻找矿物鉴定特征的过程。矿物呈现的典型特征愈多，观察分析的愈仔细，鉴定的结果就越准确。
五、实验内容
(一)  矿物特性观察
1、矿物形态的观察
(1)  矿物单体形态的观察
六方双锥(或六方柱) —— 石英(水晶)。
菱形十二面体(或四角三八面体) —— 石榴子石。
菱面体 — 方解石； 长柱体 — 普通辉石。
柱状 — 普通角闪石；短柱体 — 普通辉石。
板状 — (板状)石膏，长石；片状 — 云母。
(2)  矿物集合体形态的观察
晶簇状 — 石英(水晶)；粒状 — 橄榄石；
致密状 — 黄铜矿；鳞片状 — 绿泥石，滑石；
纤维状 — (纤维)石膏；放射状 — 红柱石；
结核状 — 鱼子状(或豆状，肾状)赤铁矿；
土状 — 高岭土，蒙脱土。
(3)晶面条纹观察 

黄铁矿(三个方面的晶面条纹相互垂直)

斜长石(晶纹相互平等)

石英(水晶)(柱面上常见有横条纹)

2、矿物的光学性质观察
(1)矿物的颜色，观察21种矿物比色标本。
自色：是矿物本身所固有的颜色，是由于矿物的化学成分中含有的色素离子所决定的。主要色素离子引起的几种矿物的颜色如下表：
	离子
	Ni2+
	Fe2+
	Fe2+
Fe3+
	Mn4+
	Mn2+
	Ti4+
	Cu2+
	Fe3+
	Co2+

	颜
色
	绿
	瓶
绿
	黑
	黑
	玫
瑰
	褐
红
色
	蓝
	绿
	褐
	红
	玫
瑰
	蓝

	矿
物
举
例
	镍
华
	绿
泥
石
	磁
铁
矿
	软
锰
矿
	菱
锰
矿
	榍
石
	蓝
铜
矿
	孔
雀
石
	褐
铁
矿
	赤
铁
矿
	钴
华
	钴
石


他色：是矿物中含有带色的杂质或气泡等引起的颜色，与矿物成分无关。他色易变，随含杂质不而不同，无鉴定意义。例如：水晶应为无色透明，但当含少量氧化锰杂质时呈紫色(紫水晶)，含钛多时为淡红色(蔷薇水晶)；含碳时呈褐色至深黑色(烟水晶或墨水晶)等等。
假色：是矿物表面因有氧化薄膜或因内部有裂隙等原因，引起光线发生干涉而产生的颜色。如斑铜矿表面风化后呈暗紫色；方解石内部有细裂隙面时呈现“晕色”等。对于这种情况，只要打出矿物的新鲜面，就可以恢复其自色。
作为鉴定矿物最重要的是自色。
描述矿物的颜色，通常采用比较法和比拟法。
比较法：是用颜色较为典型的矿物作为对比的基础，常用的比色矿物如下：
辰砂(红色)              土状褐铁矿(黄褐色)

毒砂(锡白色)            铬酸铅矿(橙色)

雄黄(黄色)              方铅矿(铅灰色)

孔雀石(绿色)            镜铁矿(钢灰色)

蓝铜矿(蓝色)            磁铁矿(铁黑色)

铜蓝(靛青色)            自然铜(铜红色)

紫水晶(紫色)            黄铜矿(铜黄色)

褐铁矿(褐色)            黄金(金黄色)

比拟法：则是以日常生活中一些实物的颜色进行描述。如玫瑰红、樱桃红、橄榄绿、苹果绿、稻草黄等。
(2)矿物的条痕
观察方解石，斜长石，角闪石，橄榄石的条痕
观察对比黄铁矿，黄铜矿，赤铁矿等矿物的条痕与颜色之间的关系。
透明矿物的条痕都是近于白色，鉴定意义不大。条痕常常作为鉴定不透明矿物的特征。因条痕颜色更为固定，所以是鉴定矿物的可靠依据。条痕可以消除假色，减弱他色，从而充分显示出自色特征。
有些矿物的颜色与条痕相同，如磁铁矿的颜色的条痕都呈黑色。有些矿物则二者有显著差别，如黄铁矿的颜色为黄铜色，而条痕则为深绿色。
(3)矿物的透明度
观察下列矿物碎片边缘的透明程度：
石英(水晶) — 透明
冰洲石 — 透明。
石膏 — 半透明；
闪锌矿 — 半透明；
黄铁矿 — 不透明；
石墨 — 不透明。
(4)矿物的光泽
观察10件矿物硬度标本，要求掌握10件矿物的光泽。
3、矿物的力学性质
(1)矿物的硬度：
观察10件矿物硬度标本
掌握摩氏硬度计中的十种矿物。学会摩氏硬度计测定未知矿物硬度的方法。
摩氏硬度计测定矿物的相对硬度：取摩氏硬度计中一种标准矿物，用其棱角刻划被鉴定矿物上的一个新鲜而较完整的平面，擦去粉未，若在面上留下刻痕，则说明鉴定的矿物硬度小于选用标准矿物的硬度。反之，若未在面上留下刻痕，则说明被鉴定的矿物硬度大于或等于选用标准矿物的硬度。经过多次刻划比较，直到确定被鉴定矿物的硬度介于两个相邻硬度标准矿物之间或接近二者之一时，即已测知被鉴定的矿物的硬度。如云母不能被石膏(硬度2)刻动，而能被方解石(硬度3)刻动，故其硬度介于2-3，用2.5表示。
若被鉴定矿物上难于找出平整的面，而标准矿物上有较好的平面时，也可以用被鉴定矿物的棱角去刻划标准矿物上的平面。
用摩氏硬度计确定手指甲，铜片，普通玻璃片，及钢刀刃的相对硬度范围。指甲(2-2.5)，铜片(3-3.5)，普通玻璃片(5-5.5)，钢刀刃(6-6.5)。
(2)矿物的解理，断口：
观察5件矿物解理标本，指出云母和方解石各有几组解理。
观察5件矿物断口标本，断口是矿物受外力作用后不依结晶方向发生断裂而形成的断面。是鉴定矿物物标志之一。
4、矿物的其它特性观察：
云母薄片具有弹性；绿泥石薄片具有挠性；磁铁矿具有磁性；滑石具有滑感；石盐具有咸味；蒙脱土遇水膨胀、崩解；碳酸盐类矿物遇稀盐酸发生“盐酸反应”。
碳酸盐类矿物，如方解石(CaCO3)、白云石(CaMg［CO3］2)，与稀盐酸(HCl)发生作用，产生化学反应，逸出二氧化碳(CO2)，形成所谓的“泡沸”，以方解石为例，其反应式为：
CaCO3＋2HCl → CaCl2＋H2O＋CO2↑↑
一般方解石遇盐酸后“泡沸”强烈，而白云石则需要用小刀刻成粉末后再滴盐酸，才可见微弱的“泡沸”现象。
(二)矿物的肉眼鉴定方法：
无论是在实验室内，还是在野外地质工作中，我们都需要准确地认识矿物和鉴定矿物。目前鉴定矿物的方法很多，但最基本的是肉眼鉴定。造岩矿物的肉眼鉴定法实质是凭借肉眼和一些简单的工具(小刀、放大镜、条痕板、摩氏硬度计等)，来分辨矿物的外表特征(有时也配合一些简易的化学方法)，从而对矿物进行鉴定。这种方法虽然简便，但可借以正确地鉴别许多常见的矿物。
矿物的肉眼鉴定法，通常情况下，可参照下列步骤进行：
1、首先观察矿物的光泽。确定它是金属光泽，还是非金属光泽，借以确定是金属矿物还是非金属。(岩石中经常见的大都是非金属光泽的矿物)

2、然后试验矿物的硬度。确定它的硬度是大于还是小于指甲的硬度，是大于还是小于小刀的硬度。
3、再观察矿物的颜色。如已确定被鉴定的矿物硬度大于小刀，为金属光泽，而且呈黄铜色，那么秀容易确定它是黄铁矿而非黄铜矿，然后再检查一下其它特征就可以确定下来。如果被鉴定的矿物硬度小于小刀而大于指甲，并属于玻璃光泽，而决不会是石英，长石(硬度都大于小刀)，也不可能是辉石，角闪石(呈黑色)。
4、进一步观察矿物的形态和其它物理性质。针对有限的几种可能性，逐步地缩小范围，认真观察，仔细分析最终鉴定出矿物，定出矿物名称。
在鉴定矿物时要结合各类矿物的共同特点，一般说来，具有金属光泽而呈铁黑色多为金属氧化物。如磁铁矿、赤铁矿，软锰矿及硬锰矿等；具有金属光泽而呈铜黄、铅灰等金属色的，则多是金属硫化物类，如黄铜矿、黄铁矿、方铅矿，辉锑矿等。含氧盐类及卤化物类矿物，一般呈玻璃光泽，浅色、透明或半透明。如果大于小刀或近于小刀，可能是硅酸盐类矿物(云母、滑石除外)；如果硬度小于小刀，能与稀盐酸作用，则应是碳酸盐类矿物，不与稀盐酸作用，则可能是硫酸盐，磷酸盐等其它含氧盐类矿物。有了这样的轮廓，逐步地缩小鉴定范围，找出矿物的典型特征，就能正确的定出矿物的名称。
采用肉眼鉴定法鉴定造岩矿物，应对常见的矿物标本认真观察，仔细分析，相互比较，反复练习，对一些“相似矿物”间的差异，更应悉心思考，从而对矿物特征建立比较牢固的感性认识。
肉眼鉴定矿物是有一定限制的。因为矿物颗粒太小，或超出肉眼鉴定的能力范围时，必须采用其它更详细的方法鉴定和研究。
(三)鉴定和描述主要造岩矿物
观察和描述42件造岩矿物标本，参照24种主要造岩矿物鉴定特征表(表2)，结合标本，在教师指导下自行学习。在独立的观察基础上，总结出各矿物的鉴定特征。
六、实验报告及作业：
1、主要造岩矿物肉眼鉴定实验报告 

2、肉眼鉴定常见造岩矿物时主要依据哪些特性？
3、说明下列造岩矿物的鉴定特征：
正长石 — 斜长石 — 石英
角闪石 — 辉石 — 黑云母
方解石 — 白云石 — 石膏
 

主 要 造 岩 矿 物 鉴 定 表  (表2)                                       

	次序
	矿 物 名 称
	形 状
	颜 色
	光 泽
	透明度
	解理、断口
	硬 度
	比 重
	化学性质及其他
	分     布

	1
	石    英
SiO2
	完整晶形为六棱柱或双锥体，但呈粒状者居多
	纯者无色，乳白色，含杂质时呈紫红、烟色
	玻璃光泽，断口为油脂光泽

	透明
	贝壳状断口
	7
	2.6
	化学性稳定，不易风化
	呈单晶、晶簇及脉状产出或产于岩浆岩、沉积岩和变质岩中，特别是酸性岩浆岩中最多

	2
	正 长 石
KAlSi3O8
	柱状或薄板状、粒状
	肉红、浅玫瑰或近于白色
	玻璃光泽
	半透明或不透明
	完全、两组正交解理
	6
	2.5~2.7
	易风化成高岭石
	花岗岩、正长岩、片麻岩、伟晶岩等岩浆岩中最多

	3
	斜 长 石
(Na,Ca)AlSi3O8
	外形为板状、柱状、粒状
	白色或灰白色
	玻璃光泽
	半透明或不透明
	完全、两组解理斜交，断口平坦
	6
	2.5~2.7
	风化后成高岭石
	含Na多者只产于酸性或中性岩浆岩中，含Ca多者只产于中性或基性岩浆岩中

	4
	普通角闪石
(Ca2,Na)(Mg¨，Fe¨)4
(Al,Fe…)［(Si,Al)4O11］2
［OH］2
	长柱或纤维状，断面六边形
	深绿暗黑色
	玻璃光泽
	半透明或不透明
	两组解理交角近56°
	5.5~6
	3.2
	受水热作用后，可变成绿泥石或蛇纹石
	多产于中性岩浆岩中，如闪长岩、安山岩，也可单独组成超基性的角闪岩

	5
	普通辉石
(Na,Ca)(Mg,Fe,Al)

［(Si,Al)2O8］
	短柱状，断面呈八边形，在岩石中常呈粒状
	深黑、褐黑、紫黑及棕黑色
	玻璃光泽
	半透明或不透明
	具有两组完全或中等解理，两组交角近直角
	5~6
	3.4~3.6
	受水热作用后，可变成绿泥石或蛇纹石
	多产于基性岩浆岩中，如辉长岩、玄武岩，也能单独组成超基性辉岩

	6
	橄 榄 石
(Mg,Fe)2［SiO4］
	常呈粒状集合体
	橄榄绿、淡黄绿
	油脂光泽或玻璃光泽
	透明或不透明
	通常无解理，贝壳状断口
	6.5~7
	3.21~4.14
	溶于硫酸时急剧分解析出Si O2胶体
	只产于基性岩浆中，也可单独组成橄榄岩

	7
	黑 云 母
K(Mg,Fe),(OH)2
·AlSi3O10
	片  状
	黑  色
	珍 珠
	透 明
	一组极完全解理
	2.5~3
	2.3
	具有弹性在水化作用下会失去弹性并变为蛭石
	广泛公布在岩浆岩和变质岩中

	8
	白 云 母
Kal2(OH)2

·AlSi3O10
	片  状
	无色，有时呈灰白、淡黄、淡红等色
	玻璃或珍珠光泽
	透 明
	一组极完全解理
	2.5~3
	2.3
	具有弹性
	广泛分布在岩浆岩和变质岩中

	9
	方 解 石
CaCO2
	菱 面 体
	白色、灰白色，含Fe时呈褐红色，含Mn时呈棕黑色
	玻 璃
	透明或半透明
	三组完全解理
	3
	2.0~2.8
	遇稀盐酸剧烈起泡
	广泛存在石灰岩中，大理岩中也有，某些岩浆岩中也有少量出现，也可呈方解石脉出现

	10
	白 云石
(Mg,Ca)［CO3］2
	常为菱面体块状，晶面常弯曲成鞍状
	灰白、淡黄或淡红色
	玻 璃
	透明或半透明
	三组完全解理
	3.5~4
	2.8~2.9
	遇稀盐酸起泡少，以此区别 于方解石
	主要存在白云岩中，有时在大理岩、石灰岩中也可出现 

	11
	石  膏
CaSO4·2H2O
	板状、条状或呈纤维集合体
	无色、白色或呈灰白色
	玻璃光泽，纤维状者呈丝绢光泽
	透明或半透明
	一组解理发育
	2
	2.2
	能溶于盐酸中，亦略溶于水，具有滑感，挠性、硬度小
	为泻湖相及海湾相沉积物

	12
	硬 石 膏
CaSO4
	块状或小板状集合体
	白色、灰白色，含有杂质色变暗
	玻 璃
	半透明
	有三组解理，通常可见一组解理
	3
	2.5
	水化后变为石膏，具有挠性
	为泻湖相及海湾相沉积物


续  表
	次序
	矿 物 名 称
	形 状
	颜 色
	光 泽
	透明度
	解理、断口
	硬 度
	比 重
	化学性质及其他
	分     布

	13
	蛋 白 石
SiO2·nH2O
	致密块状体
	熟蛋青般的白色，但有时被染成各种颜色
	油脂光泽或无光泽
	半透明或不透明 
	贝壳断口，无解理
	5~5.5
	2.0
	为二氧化硅胶体凝结而成，为非晶质
	多产于沉积岩的硅质岩石中

	14
	高 岭 石
Al4［Si4O10］［OH］8
	鳞片状或致密细粒状集合体
	鳞片无色，致密块体呈白色
	土状
	不透明
	一组完全解理，土状断口
	1
	2.58~2.60
	有滑感，吸水后具粘性、可塑性
	班车长石、普通辉石等风化形成的粘土类矿物，公布广泛

	15
	滑 石
Mg3［Si4O10］［OH］2
	片状、块状
	白色、淡红或浅灰等色
	油脂或珍珠
	半透明或不透明
	一组完全解理
	1
	2.7~2.8
	具高度滑感、性软薄片具挠性
	为橄榄石、辉石、角闪石等变质后形成的主要变质矿物 

	16
	绿泥石
(Mg,Fe)5Al［AlSi2
O10］［OH］8
	片状或板状、细小鳞片状集合体
	深绿色
	珍珠光泽
	半透明或不透明
	一组完全解理
	2~2.5
	2.6~2.85
	鳞片与薄片无弹性，具挠性
	在变质岩中公布最多，往往构成绿泥石片岩

	17
	蒙脱石
(AlMg)2［Si4O10］
(OH)2·nH2O
	土状、块状
	白或黄绿、红等
	土状
	不透明
	土状断口
	1
	2
	吸水性强，吸水后体积膨胀，具可塑性，有滑感
	主要由基性及超基性岩风化形成

	18
	蛇纹石
Mg6［Si4O10］［OH］8
	致密块状或呈片状、纤维状
	浅黄绿或深的暗绿色
	块状为蜡状光泽，纤维状为丝绢光泽
	半透明或不透明
	参差状断口 
	2.5~3.5
	2.6~2.9
	由橄榄石、辉石交代反应变化而成，并能溶于盐酸
	常与石棉相伴产出，多为超基性岩的变质矿物

	19
	红 柱 石
Al2［SiO4］O
	柱状，放射状
	粉红色或灰白色
	玻璃或油脂光泽
	半透明或不透明
	一组解理，不平坦断口
	7~7.5
	3.1~3.2
	表面风化后具有滑感
	常分布于变质岩中，为接触变质矿物

	20
	石榴子石
Fe3Al2(SiO4)3
	菱形十二面体，二十四面体，集合体为粒状
	深褐或紫红，黑等色
	玻璃光泽，断口油脂光泽
	不透明
	断口不平坦，无解理
	6.5~7.5
	3.5~4.3
	较稳定，如风化则变为褐铁矿等
	产于变质岩中，为标准变质矿物

	21
	黄 铁 矿
FeS2
	立方体、块状、结核状
	浅黄铜色
	金属光泽
	不透明 
	贝壳断口或不规则断口
	6~6.5
	5
	氧化或水的作用下会生成硫酸及褐铁矿，晶面有条纹
	常见于岩浆岩或沉积岩的砂岩和石灰中

	22
	黄 铜 矿
CuFeS2
	致密块状
	铜黄色
	金属光泽
	不透明
	无
	3~4
	4.1~4.3
	经风化作用，易溶于水，性脆
	常见于基性岩浆岩中，有时变质岩和沉积岩中也出现

	23
	褐 铁 矿
Fe2O3·nH2O
	块状、土状或结核状
	黄褐或棕褐色
	半金属光泽
	不透明
	粒状断口
	4~5.5
	2.7~4.3
	胶体状块体，在盐酸内缓慢溶解；易风化、土状者硬度低
	为含Fe 风化后的产物，也可是沉积而成

	24
	磁 铁 矿
Fe3O4
	呈八面体，但常以块状出现 
	金属黑色
	金属或半金属光泽
	不透明
	无
	5.5~6
	4.9~5.2
	风化后可变为褐铁矿，但较难风化，性脆、具有强磁性
	分布在岩浆岩和部分变质岩中


 

实验二  常见岩浆岩的肉眼鉴定
一、实验的目的与要求
1、通过对岩浆岩(火成岩)标本的观察，熟悉其结构，构造特征。
2、运用肉眼鉴定造岩矿物的方法，分析常见火成岩的矿物组成。
3、学习岩浆岩的简易分类和肉眼鉴定方法。
二、实验前准备工作
实验前应复习教材第1章第2节“岩浆岩”。
三、实验内容：
1、常见火成岩结构的观察
结合下列标本，从矿物的结晶程度，颗粒大小颗粒相对大小及相互间关系等方面认识结构特征。
(1)矿物结晶程度
全晶质结构—花岗岩；玻璃质结构—黑曜岩
(2)矿物的颗粒大小
粗粒结构—粗粒花岗岩
中粒结构—中粒辉长岩
细粒结构—细晶岩或细粒闪长岩；
隐晶质结构—玄武岩
(3)矿物颗粒的相对大小
等粒结构—花岗岩，闪长岩
斑状结构—闪长玢岩，正长斑岩。
(4)矿物间的相互关系，文象结构—文象花岗岩
2、常见火成岩典型构造观察：
块状构造—花岗岩，闪长岩；
流纹构造—流纹岩；
气孔状构造—浮岩，粗面岩；
杏仁状构造—玄武岩。
3、常见火成岩矿物成分识别：
石英：(观察花岗岩，流纹岩)，石英在岩石中多成粒状，具油脂光泽和贝壳状断口，呈烟灰色，易于和灰白色的长石相区别。
长石：(观察花岗岩，闪长岩和安山岩)通常钾长石(正长石)，多为肉红色，斜长石多为灰白色(有时有例外，如钾长石为白色或深灰色，斜长石为淡红色或蔷薇色)，若慢慢转动手中的标本，注意观察，则斜长石具有许多平行的晶纹，而钾长石的解理面在光的照射下，往往可分为明暗程度，有显著差异的两部分。
云母：(观察黑云母花岗岩)最明显的特征是用小刀极易挑出碎片。
辉石和角闪石：(观察辉长岩和闪长岩)辉石和角闪石在火成岩中均为深灰色至黑色，光泽也甚相似。但在形态和断面上有所差异，辉石呈短柱状，断面为八边形(近似正方形)；角闪石呈长柱状，断面为六边形，且辉石往往与橄榄石共生，角闪石往往与黑云母共生。
4、常见火成岩特征的综合观察：
结合标本，对照教材中关于火成岩的具体描述，逐块逐项地进行观察，特别要注意各自的鉴定特征。
花岗岩—流纹岩类：花岗岩，花岗斑岩，流纹岩。
正长石—粗面岩类：正长岩，正长斑岩，粗面岩。
闪长岩—安山岩类：闪长岩，闪长玢岩，安山岩。
辉长岩—玄武岩类：辉长岩，辉绿岩，玄武岩。
脉岩类：花岗细晶岩，伟晶岩，
其它岩类：浮岩，黑曜岩。
四：实验方法：
1、以学生参照指导书和教材中对有关常见火成岩的描述，对照标本自己观察为主，教师只作必要的辅导讲解。
2、在独立观察的基础上，总结出各块标本的鉴定特征特别要注意观察“外观相似”岩石标本间的差异。
3、借助偏光显微镜，观察玄武岩(薄片)“隐晶质结构”的特点。
五、岩浆岩肉眼鉴定步骤和要点：
1、岩浆岩的肉眼鉴定步骤
用肉眼鉴定火成岩的主要依据是岩石的产状(野外产出形态)，结构，构造，矿物组成和颜色等，鉴定时可参考以下步骤。
首先根据野外产状，岩石的结构和构造，区分出深成岩，浅成岩和喷出岩。其特征如表4示。
深成岩，浅成岩，喷出岩的产状结构、构造间的区别。
                                                                   表4

	特 征
	深 成 岩
	浅 成 岩
	喷 出 岩

	产 状
	呈大的侵入体—岩基，岩株，部分岩盆，岩盖产生。接触带附近的围岩有明显的变质圈。
	多呈岩床，岩墙，岩脉产出。围岩可有狭窄的接触变质圈。
	呈层状或不规则层状火山锥，熔岩流。围岩一般无变质圈

	构 造
	常具块状构造
	块状构造，有时有少量较小的气孔，一般无杏仁状构造。
	常为气孔状构造，杏仁状构造，流纹状构造(流纹岩)

	结 构
	常具等粒(中粒，粗粒)全晶质结构，岩体中心可出现似斑状结构
	多呈细粒或斑状结构，基质多为细粒至隐晶质。
	具有斑状结构，隐晶质结构或玻璃质结构。



其次观察岩石的颜色。火成岩的颜色在很大程度上反映了其化学和矿物组成。火成岩可根据化学成份中二氧化硅的含量分为超基性岩(＜45%＝，基性岩(52-45%)，中性岩(65-52%)，酸性岩(＞65%)，二氧化硅的含量肉眼是不可能分辨的，但其含量多少往往反映在矿物成份上。一般情况下，岩石中二氧化硅含量高，浅色矿物就多，暗色矿物则相对较少。反之，二氧化硅含量低，浅色矿物就少，暗色矿物则相对较多。矿物颜色是构成岩石颜色的主导因素。所以颜色可作为肉眼鉴定火成岩的特征之一。通常由超基性岩到酸性岩，颜色由深变浅。如超基性岩呈黑色—绿黑色—暗黑色；基性岩呈灰黑色—灰绿色；中性岩呈灰色—灰白色；酸性岩呈肉红色—淡红色—白色。
最后观察火成岩的矿物成份。先观察岩石中有无石英(含有石英时，要观察其数量)，其次 有无长石(含有长石时，要尽量区分正长石还是斜长石)，继而观察有无橄榄石存在。这些矿物者是判别不同岩石的指示性矿物。此外，尚要注意黑云母，它经常出现在酸性岩中。
火成岩常以所含主要矿物成份命名，如辉长岩(主要含斜长石和辉石)，闪长岩(主要含斜长石和角闪石)，正长斑岩(具有以正长石为主的斑晶)，闪长玢岩(具有以斜长石，角闪石为主的斑晶)等。
2、各类火成岩的肉眼鉴定要点
深成岩(包括脉岩)有斑晶存在时，根据浅色斑晶矿物成份分为两大类：斑晶为斜长石者叫玢岩，斑晶为钾长石或石英者称斑岩。如果玢岩中同时有角闪石斑晶，或基质中鉴定出有角闪石的，称为闪长玢岩；斑晶中只有钾长石而无石英者称正长斑岩；斑晶中既有石英，又有钾长石时称花岗斑岩；仅有石英者称石英斑岩。对于细粒等粒结构的浅成岩(包括脉岩)，如能定出矿物成份，再结合岩石颜色的深浅，查火成岩分类表可得相应深成岩的名称，前面再冠以“细粒”或“细晶”二字，如细粒花岗岩等。对于隐晶质结构，肉眼分辨不出成份的脉岩，可根据颜色的深浅粗略命名为“浅色脉岩”(或称霏细岩)和“暗脉岩”。
喷出岩的肉眼鉴定往往比较困难，除了斑晶以外，基质部分常呈细粒或玻璃质结构。肉眼鉴定时只能根据颜色，斑晶成份，结构、构造等方面综合考虑，进行初步命名。常见喷出岩的肉眼鉴定特征如表5所示。
　　　　　常见喷出岩肉眼鉴定特征　　　　表5

	
	玄武岩
	安山岩
	粗面岩
	流纹岩

	颜色
(新鲜岩石)
	黑绿色至黑色
	灰紫色、紫红色
	浅灰色、灰紫色
	粉红色、浅灰紫色
灰绿色

	斑晶成份
	辉石，斜长石
橄榄石
	斜长石最为常见，
有时有辉石，角闪石，黑云母
	斜长石，黑云母，
角闪石
	石英，斜长石(石英常显熔蚀现象)

	结构
	细粒至隐晶质
	隐晶质或斑状
	斑状或隐晶质
	隐晶质至玻璃质

	构造
	气孔状及杏仁状
	有时有气孔状及
杏仁状
	块状构造，有时具
有气孔构造
	常见气孔状，杏仁
状及流纹构造


六、常见火成岩的简要描述：
花岗岩：是分布非常广泛的酸性深成侵入岩。常呈肉红色，灰白色或灰色。是全晶质中－粗粒等粒结构，块状结构，矿物成份以石英（含量在25%以上）和长石（含量约在60%）为主，其次为黑云母，偶见角闪石和白云母等。质地均匀，坚硬，色泽美观，是良好的建筑石材。
花岗斑岩：灰白色或肉红色，具全晶质斑状结构，块状构造。斑晶为钾长石和石英，有时有黑云母和角闪石。基质呈隐晶质或细粒状。基质矿物成分与斑晶相同。
流纹岩：是一种分布较为广泛的喷出喷出岩。一般是呈浅灰色，粉红色，少数为紫色，灰黑色或绿色。具斑状结构，块状构造或流纹构造。斑晶为钾长石和石英。钾长石晶形近似方形板状，具有明显的玻璃光泽，有解理。石英多为烟灰色，浑圆状，断口呈油脂光泽。基质为隐晶质或玻璃质。
正长岩：浅灰绿色，灰色或肉红色。具粗粒等粒结构、块状构造。主要矿物成分为钾长石（占矿物总量的60%以上），其次是角闪石（约占20%左右），含少量斜长石，辉石，黑云母。
正长斑岩：灰白色，棕灰色或淡红色。具斑状结构，块状构造。矿物成分与正长岩相同。斑晶主要为钾长石（呈板状完好的自形晶体，玻璃光泽，解理清析），其次为斜长石，角闪石，黑云母等。基质为细粒至隐晶质，呈致密状。
粗面岩：粉红色、淡红色或浅灰色。斑状结构，块状，气孔状或杏仁状构造，偶见流纹状构造。矿物成分以长石为主，含少量黑云母，角闪石。斑晶主要为钾长石，常可见长条状的长石微晶呈近乎平行的排列。基质亦为长石微晶以及玻璃质组成。
闪长岩：浅灰色，灰色、灰绿色。常呈全晶质中－粗粒等凿结构，块状构造。矿物成分主要为斜长石（含量50%以上，呈白色，灰白色，板柱状）和角闪石（约占矿物总量1/3呈棕褐色，绿色，长柱状或针状），其次为辉石和黑云母。
闪长玢岩：灰色或灰绿色。具明显的斑状结构，块状构造。斑晶主要是斜长石和角闪石，偶见黑云母。基质亦为斜长石，呈细粒或隐晶质。
安山岩：紫色、深灰色，红褐色或淡黄等色。呈斑状结构，块状构造，有时具气孔状或杏仁状构造。浅色矿物为斜长石，暗色矿物有辉石，角闪石，黑云母等。斑晶为斜长石，基质为隐晶质或玻璃质。
辉长岩：灰色、灰黑色或暗绿色。具中－粗粒等粒结构，块状构造。主要矿物有斜长石和辉石，次要矿物有黑云母，角闪石、橄榄石等。斜长石为灰白色，深灰色的长条形板状晶体，阳光下可见到细而密集的晶纹，解理清晰，解理面具有玻璃光泽。辉辉石为黑色，暗绿色、暗褐色、短柱状。
辉绿岩：暗绿色、黑绿色或深灰色。细粒或隐晶质致密结构，多呈块状构造，有时可见气孔状或杏仁状构造。矿物成分与辉长岩相似。可见细小的长条块状的斜长石斑晶，辉石呈粒状充填在斜长石的空隙中，岩石韧性甚好。
玄武岩：是喷出岩中分布最广的岩石。常呈深灰色，红褐色，灰绿色或黑色。多具隐晶质或细粒结构（偶见斑状结构），块状，气孔状或杏仁状构造。矿物成份同辉长岩。斜长石呈细长条状、辉石呈粒状。岩石坚硬，性脆，野外可铜陵其柱状裂隙极为发育。
煌斑岩：暗绿色、黑褐色或黑色。是细粒斑状结构，块状构造。几乎全由暗色矿物组成。其成分为黑云母，角闪石和辉石。斑晶大部分为暗色矿物。基质为与斑晶成分相同的矿物和斜长石，呈细粒或隐晶质。
细晶岩：白色，灰白色，黄白色，或肉红色。细粒等粒状结构，块状构造。常见的有花岗细晶岩，闪长细晶岩，辉长细晶岩，它们的矿物成份分别与花岗岩，闪长岩，辉长岩相似。
伟晶岩：亦称花岗伟晶岩。灰白色或肉红色。伟晶结构（矿物晶体粗大，一般在数厘米以上）或文象结构（许多呈尖棱形，楔形的石英颗粒似有规律的镶嵌在钾长石的晶体中，貌似象形文字的一种结构），块状构造。主要矿物成份是钾长石和石英，有时可见斜长石和白云母等。伟晶岩中常伴生有许多贵重的金属和非金属矿产。
七、实验报告及作业
1、常见岩浆岩的肉眼鉴定实验报告
2、简述深成岩、浅成岩、喷出岩的结构、构造特征
3、酸性岩、中性岩、基性岩、超基性岩的矿物成份有何不同？
4、对比下列岩浆岩，简述其异同点
花岗岩与辉长岩；闪长岩与安山岩；
玄武岩与流纹岩；正长斑岩与闪长玢岩。
实验三  常见沉积岩的肉眼鉴定
一、实验的目的和要求：
1.通过对常见沉积岩标本的观察，学习其典型结构，构造及物质组成特征。
2.学习常见沉积岩的基本分类和肉眼鉴定方法。
二、实验前准备工作
实验前应复习教材第1章第2节“沉积岩”。
三、实验内容：
1.沉积岩典型结构的认识
(1)碎屑结构：观察砾岩、砂岩的组成物质的颗粒大小与形状等特征。
(2)泥质结构、观察页岩、粘土岩，注意其致密状的特点。
(3)化学结构及生物化学结构。观察石灰岩(或结晶石灰岩)白云岩，介壳石灰岩(或珊瑚石灰冉岩)，鱼子状石灰岩及竹叶状石灰岩，燧石岩等。
2.沉积岩典型构造的认识
(1)层理构造，利用照片、幻灯、或放映录像，在建立层理构造宏观特征的基础上，观察页岩，条带状石灰岩等手标本上的层理。观察具交错层理的标本。
(2)层面构造、观察具泥裂，波痕，缝合线构造的标本。
(3)化石，观察完整的动、植物化石标本各1—2块。
(4)结核、观察鲕状石灰岩标本和一块较大型的结核(尽可能切磨出横断面)。
3.碎屑岩胶结类型和胶结物的认识
观察砾岩，角砾岩，砂岩(石英砂岩，长石砂岩，铁质砂岩)的胶结类型和胶结物。对一块标本而言，可能是一种胶结类型和单一的胶结物。也可能同时存在两种(或三种)胶结类型和一种以上的胶结物。需仔细观察，予以区分。碎屑岩中常见胶结物的一般特征，可参照表7。　　　　　　　　
　　　　　　碎屑岩中常见胶结物的一般特征     　　　　　　表7

	胶结物
	主要化学成份
	主要矿物成份
	常见颜色
	坚硬性
	其它特征

	硅质
	SiO2
	石英，蛋白石
玉髓，海绿石
	乳白—灰白色
黑绿色
	坚硬
	岩石强度高

	钙质
	CaCO3
Ca MgCO3l2
	方解石
白云石
	白，灰白、淡黄
微红色
	中等
	可与稀冷盐酸发生
作用，产生气泡

	泥质
	合铝硅酸盐
	高岭石
蒙脱石，水云母
	泥黄色
黄褐色
	差
	质地松软，强度低，浸
水易软化或泥化

	铁质
	Fe2O3
	赤铁矿
褐铁矿
	红、褐、黄褐
棕红等色
	较坚硬
	比重大，质地较坚硬，
强度较高

	石膏质
	CaSO4·2H2O
	石膏
	灰、灰白色
	差
	强度低，长期浸水，
可被溶蚀


4.常见沉积岩特征的综合观察。
结合标本，对照教材，逐块标本地进行观察
火山碎屑岩类：火山角砾岩、凝灰岩
陆源碎屑岩类：砾岩、角砾岩、石英砂英、长石砂岩、铁质砂岩和粉砂岩
泥质岩类：页岩，炭质页岩、粘土岩、
化学岩类：石灰岩，白云岩、泥灰岩。
通常情况下，火山碎屑岩和陆源碎屑岩的区别可参照表8

四、实验方法
1.参照指导书，结合教材及标本，对常见沉积岩，在教师指导下自行观察学习。
2.在独立观察基础上，总结出各标本的鉴定特征。
3.观察偏光显微镜下，砂岩薄片中，石英颗粒的形状特征和石英颗粒与胶结物间的关系(胶结类型)。
五、常见沉积岩的肉眼鉴定法
由于沉积岩是经过沉积作用形成的，所以绝大多数沉积岩都具有明显的层状构造特征，在鉴定时(尤其是在野外现场)要予以充分注意。此外，通过对沉积岩自身特点的观察与分析，正确区分是碎屑岩，泥质岩，还是化学岩。凭肉眼或借助放大镜能分辨出碎屑颗粒占组成物质50%以上者，属于碎屑岩类；只能分辨少量极为细小的矿物或碎屑颗粒，整体岩石具细腻感，质地均一，可塑性及吸水性很强，干燥时色浅，质较硬，潮湿时色深，质变软，吸水后体积增大者为泥质岩类；完全分辨不出颗粒，整体岩不具致密感或组成物质具一定的结晶形态者为化学岩类，在此基础上，再进一步的区分和命名。
在鉴定碎屑岩时，除观察颜色，碎屑成分及含量外，尚需注意观察碎屑的形状，大小，胶结物的成分和胶结类型。
在鉴定泥质岩时，则应着重观察它们的构造特征。页岩具有沿层面分裂成薄片或页片的性质，常可见显微层理，称为页理(页岩因此而得名)。而粘土岩则往往层理不发育，具块状构造。有些沉积岩中常含有机质成分，如炭质页岩，油页岩等。
在鉴定化学岩时，除观察其颜色、物质成分外还需判别其结构，构造特征，并辅以简单的化学试验，如用稀盐酸检验是否有起泡反应。通常条件下，可参照表9，区分石灰岩，白云岩和泥灰岩。
火山碎屑岩，陆源碎屑岩特征鉴别   表8

	岩石类型
	成因特征
	物质组成
特点
	胶结物
	结构构造
	产状
	其它

	火山碎屑岩
	由火山喷发作用
形成的火山碎屑
物就地堆积或直
径短距离搬运而
形成
	由火山碎屑物
质(岩屑，晶屑，
玻屑)及少量围
岩碎屑组成
	以火山
灰为主
	凝灰结构(颗粒
分选极差，碎
屑具有棱角边
缘锋锐)，一
般为块状构造，
无层理或层理
不明显
	呈夹层
或透镜
体
	一般
无化
石

	陆源沉积碎
屑岩
	是在地表由母岩
经风化，搬运，沉
积，成岩作用而形
成
	由各类母岩的
岩石碎屑和矿
物碎屑组成
	为硅质
铁质，
钙质，
粘土明
显
	碎屑结构，宏观
层理构造的明显
	层状
	可见
化石


六、常见沉积岩的简要描述
角砾岩：砾状结构。在宏观上呈层状构造，但层理一般不发育。由矿物碎屑(以石英最为常见)和不同的岩石碎屑经胶结而成。碎屑颗粒大小相差悬殊，呈棱角状或次棱角状，含量大于50%。
砾岩：砾状结构。在宏观是呈层状构造，层理一般不发育。由矿物碎屑和岩屑经胶结物胶结而成。碎屑颗粒大小较均一，呈圆状，含量大于50%。
石英砂岩：白色、灰白色或其它浅色(铁质胶结时呈铁红色)。中细粒或中粗粒砂状结构，常具宏观层理构造。碎屑颗粒磨圆度高，分选性好(颗粒大小均一)。碎屑物质主要为石英(含量大于50%)、燧石、长石及其他硅质岩屑(含量小于25%)。胶结物常为硅质，有时为钙质，铁质或海绿石质。
长石砂岩：肉红色或灰白色。粗中粒砂状结构，常具宏观层理构造。碎屑颗粒磨圆度及分选性好。碎屑物质除石英外，长石含量大于25%。胶结物以粘土为主，在时为铁质或钙质。
粉砂岩：粉红色或白色。粉砂状结构，层状构造(常呈薄的水平层理或波状层理)。组成物质以石英为主，长石及白云母次之，有时含有重矿物(磷灰石、磁铁矿)和粘土矿物。
页岩：灰色、棕色、红色、绿色或黑色。致密泥质结构，具页理。组成物质除粘土矿物外，尚有少量微粒石英，绢云母、海绿石、长石等。含CaCO3(＜25）时称钙质页岩。含Fe3+(如氧化铁)和Fe2+(如海绿石、黄铁矿)时称铁质页岩。含SiO2＞85%时称硅质页岩。含大量分散炭化的有机质时称炭质页岩。
粘土岩：淡绿色、砖红色、灰色或黄白色。致密泥质结构，块体吴块状构造。由粘土矿物组成。含高岭石较多时吸水性强，可塑性大。含蒙脱石较多时，表面具有滑感，可塑性小，吸水性强，吸水后体积急剧膨胀。
普通石灰岩：纯石灰岩呈浅灰色或灰色，含杂质时为浅黄色、浅红色、灰黑色或黑色。由结晶极细小的方解石组成，呈隐晶质结构，致密块状构造。常含少量白云石，粘土矿物及石膏等。以遇稀盐酸能剧烈起泡为其显著的特征。
白云岩：多为浅灰色、白色、灰色、偶见灰黑色。呈细粒或中粒结晶结构。主要由白云石组成，含少量方解石和粘土矿物。纯白云岩遇稀盐酸起泡极微，但是其粉未中加稀盐酸则起泡明显。在野外露头上经常可见到纵横交错的细小网状溶蚀沟纹。
泥灰岩：常见的为灰红色、淡黄色、暗紫色。隐晶质至微粒结构。外貌上颜色均一，具致密感。主要由方解石组成，但粘土矿物含量高达25-50%，遇稀盐酸能立即强烈起泡，起泡后残留明显的泥质斑痕。
燧石岩：深灰色、黑色、红色、黄色或白色。隐晶质结构。主要由蛋白石、玉髓和石英组成，SiO2含量介于70-90%之间，此外尚含少量粘土矿物。碳酸盐矿物及铁的氧化物。岩性致密坚硬，锤击可见火星，具贝壳状断口。
七、实验报告及作用
1.常见沉积岩肉眼鉴定实验报告。
2.简述沉积岩与火成岩在成因、结构、构造及物质成分的差别。
3.陆源碎屑岩与火山碎屑岩间的区别。
4.以角砾岩与正长斑岩为例，说明沉积岩的碎屑结构与火成岩的斑状结构间的区别。
5.如何区分沉积岩的层理构造与火成岩的流纹构造？
实验四    常见变质的肉眼鉴定
一、实验的目的与要求：
1.通过对变质岩标本的观察，学习变质岩的结构，构造和矿物组成特征。
2.学习常见变质岩的命名和肉眼鉴定方法
二、实验准备工作
实验前复习教材第1章第2节“变质岩”
三、实验内容：
1.常见变质岩典型结构的认识
变晶结构-大理岩、角闪片麻岩；
变余结构-变质砂岩(如绿泥石化长石砂岩等)；
碎裂结构-磨棱岩、碎裂岩
2.常见变质岩典型构造的认识
观察如下标本的构造 

板状构造-板岩；
千枚状构造-千枚岩；
片状构造-结晶片岩(云母片岩、滑石片岩、绿泥石片岩)；
片麻状构造-片麻岩；
块状构造-石英岩、大理岩
3.变质岩中常见矿物的识别：
变质岩中的矿物成份，按成因可分为两大类，即“贯通矿物”(或共有矿物一经变质作用后保留下来的原岩中的稳定矿物)和“变质矿物”(在变质过程中新产生的矿物)。“贯通矿物”中的石英、云母、长石和常见“变质矿物”中的滑石、蛇纹石、石榴子石等，已在“主要造岩矿物的肉眼鉴定”中的黄玉、刚玉和绿泥石、绢云母可分别见“摩氏硬度计”中的标本和变质岩中的绿泥石片岩、绢云母片岩。“变质矿物”的识别对变质岩的鉴定与命名有着重要的作用。
4.常见变质岩综合特征的观察
结合标本，对照教材和指导书，逐块进行观察，包括板岩、千枚岩、结晶片岩(云母片、滑石片岩、绿泥石片岩)、片麻岩、糜棱岩、大理岩和石英岩。
四、常见变质岩的肉眼鉴定和命名方法：
肉眼鉴定变质岩的主要依据是构造特征和矿物成分。在矿物成分中，应特别注意那些为变质岩所特有变质矿物，如绢云母、石榴子石、红柱石、硅灰石等。
根据变质岩所具有的构造特征，可将其分为两大类：一类是具有片理构造的岩石，包括板岩、千枚岩、各种结晶片岩和片麻岩；另一类是不具片理构造的块状岩石，主要包括大理岩、石英岩等。
最常用的对具有片理构造变质岩的命名是“附加名称+基本名称”。其中“基本名称”可以其片理构造类型表示，如具板状构造者，可定名为板岩；具片状构造者，可定名为片岩……。附加名称可以特征变质矿物。主要矿物成分或典型构造特征表示，如对一块具明显片麻状构造的岩石，可初定为“片麻岩”(基本名称)，若其矿物组成中含有特征变质矿物石榴子石，则在“片麻岩”前冠以“石榴子石”(附加名称)，即将该标本定名为“石榴子石片麻岩”。同样，对含滑石和绿泥石较多的片岩，可分别命名为“滑石片岩”和“绿泥石片岩”。其他如眼球状片麻岩等的命名亦然。
对具有块状构造变质岩的命名，则应考虑其结构及成份特征，如粗粒大理岩，硅灰石大理岩等。
五、实验方法：
1.参照指导书和教材，对常见变质岩标本，在教师指导下进行独立观察学习。
2.在深入观察学习的基础上，总结具不同构造的种类变质岩的鉴定特征。
3.观察偏光显微镜下的角闪片麻岩、绿泥石化长石砂岩和糜棱岩等薄片，加深对变质岩结构的认识。
六、常见变质岩的简要描述：
板岩：常为灰黑色、黑色，少数为灰绿色、紫色或红色。主要由硅质及粘土矿物组成，肉眼难于辨识，偶尔可见少量云母，绿泥石细小鳞片。呈隐晶质结构，致密均匀，但具板状构造，板理面平整、光泽暗淡，且沿板理方向较易剥成薄板状。
千枚岩：常为黄色、褐红色、灰黑色或绿色。主要成份为细粒和鳞片状的石英、绢云母、绿泥石，沿片理面定向排列，呈现特有的千枚状构造一片理面上具较强烈的丝绢光泽，垂直于理面的断面上片理面起伏成皱纹状。
片岩：片状构造明显。常见的组成矿物有云母、绿泥石、滑石、石英、角闪石等，且其中片状矿物呈定向平行排列。此外，尚可见少量的石榴子石等，不含或仅傏微量的长石。按所含片状矿物种类的不同，可具体定名为云母片岩，绿泥石片岩，滑石片岩，石墨片岩等。
片麻岩：常为灰白色、灰黑色或灰绿色。全晶质显晶质变晶结构，片麻状构造。主要矿物成分石英和长石(二者含量之和大于矿物问题的50%，且长石含量大于25%)，次为黑云母、角闪石、辉石等(含量之和小于30%)。
大理岩：质纯者为白色，俗称汉白玉。含杂质时可为灰色、黄色、淡红色、淡绿色、紫褐色等。等粒(细粒至粗粒)结晶结构，块状构造。组成的矿物硬度较小，小刀易在其上留下刻痕。以方解石为主要组成矿物的大理岩遇稀盐酸时有明显的起泡现象。以白云石为主要组成矿物的大理岩则反应不显著，但其岩粉遇稀盐酸时可有微弱的起泡现象。
石英岩：质纯者为白色，杂质时为灰色、黄色、红褐色或紫色、致密状结构，块状构造，一般具有较强的油脂光泽，主要矿物成分为石英，偶有少量长石、云母、绿泥石、角闪石及辉石等，岩性坚硬、性脆、
糜棱岩：具明显的糜棱结构，组成物质(矿物、矿物集合体及其他因碾磨而成的极细物质)定向排列成条带或不同颜色的条纹，在条带或条纹之间常杂有大小不等的呈眼球状、扁豆状或透镜状的刚性物质(石英、长石或它们的集合体)。含少量绢云母、绿泥石、绿帘石、蛇纹石等。在野外现场，此种岩石往往仅分布在较大规模的断裂带中。
七、实验报告及作业：
1.主要变质岩的肉眼鉴定实验报告。
2.变质岩的片理构造与沉积岩的层理构造间的区别。
3.说出下列岩石间的主要区别：
片麻岩--片岩；片麻岩--花岗岩；千枚岩--页岩--片岩
石英岩--石英砂岩—大理岩；板岩—薄板状石灰岩
实验五   常见岩石的综合肉眼鉴定
1.实验的目的与要求
1)对各类岩石的基本分类特点进行综合比较和总结。
2)对各类常见岩石标本进行综合肉眼鉴定。
2.实验准备工作
全面复习教材第1章第1节至第2节中有关造岩矿物和“三大类”岩石的内容。
3.岩石综合肉眼鉴定提示
(1)各类岩石间的转化关系
各类岩石在自然界 并非彼此孤立的存在，而是在一定条件下相互依存、不断地进行着相互间的转化，岩石的原始物质是岩浆，岩浆在侵入活动过程中冷凝成各种火成岩。火成岩在外动力地质作用下，经过风化、剥蚀、搬运、沉积和固结成岩作用而形成沉积岩。在大规模的构造运动的影响下，已形成的火成岩、沉积岩，下降到地壳深处，受湿度、压力、岩浆分异的化学溶液的影响而发生变质作用，形成各种变质岩。老的沉积岩和变质岩，在特定条件下，经岩浆同化作用，也可形成火成岩(少见)。需要说明的是，由于自然界中各种地质应力不断作用，这种原岩转化成新岩石的过程，不是也不可能是简单的重复，新生成的岩石不仅在成份上，而且在结构、构造上与原岩均有极大的差异。
(2)各类常见岩石的主要特征
各类常见岩石以其固有的特点相互区别，如表12所示。
(3)岩石综合肉眼鉴定步骤提示
肉眼对岩石进行分类和鉴定，除了在野外要充分考虑其产状特征外，在室内对手标本的观察上，最关键的是要抓住它的结构、构造、矿物组成等特征。具体步骤可为：
1)首先观察岩石的构造。因为构造从外貌上反映了它的成因类型：如具气孔、杏仁、流纹构造形态时，一定属于火成岩的喷出岩类；具有层理构造以及层面构造时， 是沉积岩类；具板状、千枚状、片状或片麻状构造时，属于变质岩类。
表12     各类岩石区分简表
	
	火成岩
	沉积岩
	变质岩

	矿物成份
	均为原生矿物，成份复杂，常见
的有石英、长石、角闪石、辉石、橄榄
石、黑云母等。
	除原生矿物石英、长石、白云母外
次生矿物占相当数量，如方解石、
白云石、高岭石、海绿石等。
	除具有原岩的部分矿物成分外，
尚有典型的变质矿物，如绢云母、
石榴子石、绿泥石等 

	结构
	以结晶粒状、斑状结构为其特征
	以碎屑、泥质及生物碎屑、化
学结构为其特征
	以变晶、变余、压碎结构为其特征

	构造
	具流纹状、气孔状及块状构造
	多具层理构造，局部含生物化石
	多具片理构造

	产状
	多以侵入体出现，少数喷出岩呈不
规则状产出
	有规律的层状
	随原岩产状而定

	分布
	花岗岩、玄武岩分布最广
	粘土岩分布最广、其次是砂岩、
石灰岩
	区域变质岩分布最广，次为接触
变质岩和动力变质岩


应当指出，三大类岩石的构造中，都有“块状构造”。比如火成岩中的石英斑岩，沉积岩中的石英砂岩，变质，岩中的石英岩，表面上似难区分，此时应结合岩石结构特征的观察进行分析：石英斑岩具火成岩的斑状结晶结构，其中的石英斑晶与基质矿物间呈结晶联结；而石英砂岩具有沉积岩的碎屑结构，碎屑之间呈胶结联结；另外，岩石中的石英颗粒本身也有显著差异----石英斑岩中的石英斑晶具有一定的结晶外形，呈棱柱状或粒状；石英砂岩中的石英颗粒则呈浑圆状，玻璃光泽已经消失，用锤击或小刀刻划岩石中胶结不牢的部位时，可以看到石英颗粒与胶结物分离后在胶结物上留下的小凹坑。经过重结晶变质作用形成的石英岩，则往往呈致密状，肉眼分辨不出石英颗粒，且石质坚硬、性脆。
2)对岩石结构的深入观察，可以对岩石进一步的分类。如火成岩中的深成侵入岩类多呈全晶质、显晶质、等粒状结构；而浅成侵入岩类则常呈斑状结晶结构。沉积岩中的碎屑岩、粘土岩、生物化学岩(如砾岩、砂岩、页岩、石灰岩等)的区分，主要是根据组成物质颗粒的大小，成份及其联结方式。
3)岩石的矿物组成和化学成份的分析，对岩石的命名和分类也是不可缺少的，特别是与火成岩的命名关系尤为密切。如斑岩和玢岩，同属火成岩中的浅成岩类，其主要区别在于矿物成份。斑岩中的斑晶矿物主要是正长石和石英，玢岩中的斑晶矿物主要是斜长石和黑色矿物。沉积岩中的次生矿物如方解石、白云石、高岭石、石膏、褐铁矿等不可能存在于新鲜的火成岩中。变质矿物如绿泥石、滑石、石棉、石榴子石、红柱石等，则为变质岩所特有。因此，根据某些矿物成分的分析，也可以初步判定岩石的类别。
4)在岩石命名方面，如果由多种矿物成分组成，则以含量最多的矿物与岩石的基本名称紧紧相连，其他较次要的矿物，按含量多少依次向左排列，如“角闪斜长片麻岩”，说明其矿物组成是以斜长石为主，并有相当数量的角闪石，其他火成岩、沉积岩的多元命名涵意也是如此。
5)最后应注意的是在肉眼鉴定岩石标本时，常常有许多矿物成份难于辨认，如具隐晶质结构或玻璃质结构的火成岩，泥质或化学结构的沉积岩，以及部分变质岩，由结晶细微或非结晶的物质成份组成，一般只能根据颜色深浅、坚硬性、比重大小和“盐酸反应”等进行初步的判断，火成岩中深色成份为主的，常为基性岩类：浅色成份为主的常为酸性岩类。沉积岩中较坚硬的多为硅质胶结的或硅质成分的岩石；比重大的为含铁质多的岩石；在“盐酸反应”的一定是碳酸盐类岩石等。
4.实验方法：
1)由学生参照指导书和教材，自行对教学大纲要求和全部岩石标本作综合观察。选定外观相似，但成因不同的岩石标本(如花岗岩与片麻岩、石英砂岩与石英岩、砾岩与斑岩等)作典型深入地分析、对比。
2)观察具典型结构的岩石薄片(如花岗石，玄武岩、片麻岩、片岩、鲕状灰岩等)，进一步增强对岩石结构的感性认识。
5.实验报告
实验课的最后一个课时，要求学生对未记名的岩石标本(数量以5—6块为宜，其中一块可为矿物)进行肉眼鉴别，常见岩石的综合肉眼鉴定填写实验报告。
