浆型铜镍硫化物矿床地质资源评价的内容及风险找矿评估要素

1．地质资源评价的内容

岩浆矿床中的一种重要类型就是铜镍硫化物矿床。此类矿床一般与基性、超基性岩直接相关，即来源于上地幔的镁铁质熔浆（基性-超基性岩浆）在地壳深处经过分异作用（结晶分异作用、熔离作用）和结晶作用，使分散在岩浆中的成矿物质如铜、镍、钴、铂族、铁、铬、钒、钛等元素聚集而形成矿床，如加拿大的萨德伯里、俄罗斯的诺里尔斯克、甘肃金川、吉林红旗岭、四川力马河等铜镍硫化物矿床均属此类矿床。迄今，岩浆型铜镍硫化物矿床仍是全球镍原料的主要提供者，其探明的镍资源储量虽仅占全球探明镍资源储量的30%左右，但却提供着全球70%以上镍的供给。

一、评价需掌握（了解）的资料、相关标准

地质勘探报告（或各阶段地质评估报告，项目预可行性研究、可行性研究、银行级研究报告）；勘探工程布置平面图、柱状图；地质平、剖面图；取样的种类与分析测试资料数据。需了解：矿床的国际通用勘探标准、规模划分标准、资源储量级别的分类与标准、储量计算方法与标准。

二、浆型铜镍矿床地质与资源评价的内容

1、资源储量

它是地质勘探的主要成果，其大小是决定矿床工业价值、资源开发项目生产规模、矿山服务年限、投资规模与回收期的重要因素。一般地，资源储量数量越大、主元素（Ni）平均品位越高，则矿床的规模越大，矿床的工业价值越大。评价因素：资源储量数量、主元素(Ni)的平均品位、边界品位。我国岩浆型铜镍硫化物矿床的边界品位一般为Ni 0.2-0.5%,边界品位的大小，对矿体的规模、平均品位以及矿体的连续程度影响较大。

2、资源储量的可靠程度

资源储量的可靠程度差，将会导致矿山设计生产规模定得偏大或偏小。偏大，实际生产能力达不到，增大了投资，积压了设备，导致生产成本和投资风险的加大；偏小，多次扩建，将会出现总体布置上的不合理。资源储量是根据地质勘探工程样品化验数据，按一定品位圈定出矿体，而后按储量计算方法计算出来的。据勘探工程对矿体的揭露程度、取样点密度、对矿产位置、数量的了解程度，资源储量划分为不同级别。因此地质勘探阶段工作质量的好坏决定资源储量可靠程度的大小。评价因素：

(1)高级别储量所占比例

资源储量的级别反映矿床局部的矿体外部形态和内部质量的勘探研究程度。目前全球几个主要的矿产资源储量分级情况及其之间大致对应关系如下表：

|  | 美国、南北美、澳大利亚、非洲 | 英国及美国经济评价 | 前 苏联 | 我国原标准(固体金属、非金属矿产）及与矿山开发间的对应关系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探明的 | Measured(确定的) | Proved(证实的) | A | A | 编制采掘计划所依据储量 |
|  |  |  | B | B | 矿山建设首采地段设计依据储量 |
| 控制的 | Indicated(推定的) | Probable(概略的) | C1 | C | 矿山建设设计依据的主要储量 |
| 推断的 | Inferred(推测的) | Possible(可能的) | C2 | D | 矿山建设远景规划依据的储量 |

高级别资源储量一般指相当于我国原表内C级以上级别的资源储量，其所占比例愈大，证明对矿床的局部矿体勘探研究程度愈高，资源的可靠性也就愈大。另外，B级以上储量可直接用于矿山生产设计，无需再作进一步的勘探投入。

(2)勘探手段

岩浆型铜镍硫化物矿床一般呈透镜状、板状、柱状形态隐伏于地下，其成因及特征，决定对其多采用物探（地面和航空磁测、重力测量、自然电场法、激发极化法、充电法）、化探（如土壤测量法、岩石测量法、水化学法）、探矿工程三结合的勘探手段和方式。一般地，物、化探手段所获得的储量级别低、可靠性差，钻探、探井及坑探所获得的储量级别及可靠性相对要高。

(3)勘探网度

为便于以后圈定矿体和计算储量，国际上通行的作法是将勘探工程按一定的规律来布置，这就是勘探网度。红土矿的国际通用勘探标准规定：采用50×50米网度确定探明储量（测量级，相当于我国原标准A+B级），100×100米网度确定控制储量（指示级或称推定级，我国原标准C级），大于100米网度确定推断储量（推测级，我国原标准D级）。一般地，网度越密，所获得资源储量的级别越高，资源储量的可靠性越高。

(4)取样工作

取样工作包括采样，样品加工，样品的分析、测试和研究等工作。因研究内容与目的的不同，取样工作分不同种类，如有：测定矿石化学成分及其含量，了解矿石质量、矿床物质成分分布规律的化学取样；测定岩矿的物理机械性质，为矿山建设设计、开采提供必要参数和资料的物理取样；了解矿石选冶性能和加工技术条件，为矿床技术经济评价和矿山建设可行性研究提供资料的工艺取样等等。国际通用勘探标准对取样工作的技术标准作出了具体规定。一般地，采样点越密，样品加工及样品分析、测试严格按规范进行，则对矿产位置、质量、数据的了解程度越高，储量计算所采用的品位、体重等指标的可靠性越高，由此获得的储量越可靠。自目前所接触的资料看，红土镍矿取样间距多为1米。

(5)矿体圈定、储量计算方法

专业知识及对矿体的赋存规律和地质条件认知和把握程度的不同，不同地质工作者对矿体的圈定及储量计算方法的选择也可能不同，由此计算出的储量及其可靠程度也不同。因此，需要分析一系列地质剖面图，分析储量计算方法来判断矿体圈定、储量计算方法的合理性，从而判断资源储量的可靠性。需要注意的是：目前在矿体的圈定与储量计算方法方面，西方矿业发达国家普遍采用专门的三维模型矿业软件对勘探资料进行处理，如圈定岩、矿体，划分小的单元块并进行品位和储量的估值（多按克里金法）等。这与我国目前仍采用传统手工方式来圈定岩矿、进行块段储量计算有较大不同，加之矿业软件专属性和在我国的不普及性，以传统方法来检验其矿体圈定及储量计算方法的合理较为困难。因此所采用的矿业软件、单元块参数的设定、估值方法、所计算出资源储量数据的可靠性以及是否通过我国及有关国家的政府认可等，需要对方提供此方面详细说明。

(6)阶段地质工作通过何权威机构的评估

国际惯例（我国也逐步与之接轨）,不同阶段地质工作（如我国分普查、详查、勘探阶段）均需通过权威的专门机构进行评估，以评估结果来确定下一步工作与投入（如是否进行加密勘探）等，它也是资源项目对外融资必须提供的资料。国外一般称其为地质评估报告/预可研/可研/银行级可研报告。从评估报告的结果也可了解资源储量的可靠程度。

3、对矿体的控制与研究程度

对矿体的控制与研究程度（如矿体的形态、产状，厚度及变化，矿体连续性等），与矿体的开发密切相关。评价因素：

- 对矿体形态、产状的控制和研究程度

矿体的形态指矿体的自然几何形态，由矿体在三度空间长度比例所决定，如透镜状、层状、脉状、柱状。矿体的产状指矿体产出的空间位置（如走向、倾向、倾角）和地质环境（如矿体的埋藏情况，矿体与岩浆岩的空间关系，矿体与围岩的层理、片理间的关系，矿体与地质构造的关系等）。红土矿床一般采用露天开采，其盖层厚度及厚度变化情况、矿体的连续性、矿体的厚度及变化情况，对矿床开发（如开采方案、开拓方案、采矿方法以及开采规模、开采成本、首采地段确定、开采的回采率、贫化率等）影响较大。

（2）不同矿石类型、不同矿石品级的分布情况

不同矿石类型（如氧化矿、混合矿、原生矿）和不同矿石品级（如贫矿、富矿）对矿床的合理开发利用、对首采地段确定、对选冶工艺的选择影响较大。

4、矿石的质量

矿石的质量（如主要有用组分的种类和品位，伴生有用、有害组分的种类和含量；结构、构造；有用矿物的嵌布特征及共生关系；不同类型、不同品级的矿石的构成和分布情况，等）对确定矿山产品方案和矿石的选冶加工流程、判断矿床是否具有矿产资源综合利用价值以及具有综合利用价值的元素采用何工艺来提取等重大技术问题具有重要意义。目前全球在利用红土镍资源过程中，逐步形成氨浸、酸浸（常压、加压）及直接火法冶炼镍铁这三大工艺流程技术，选用最佳工艺流程取决于矿石质量。评价因素：

（1）全分析：普查阶段要测定岩、矿中，不同矿石类型，不同品级矿石中元素的种类和含量，以确定主元素分析、化学全分析和微量元素分析项目。

（2）主元素分析、多元素分析、组合分析：测定矿石中主要有用元素，伴生有用、有害元素的种类与含量，以判断伴生有用元素是否具有综合利用价值、伴生有害元素是否影响选冶性能。

（3）物相分析（合理分析）：确定有用元素赋存的矿物及赋存形式；矿物颗粒的外观形态；矿石氧化程度。

（4）粒度组成分析：确定矿石中粒度分级情况；不同粒级中有用元素、有用矿物的含量情况；含泥情况。

物相分析和粒度组成分析，用于确定矿石是否需要进行磨矿、磨细到何级才能使有用矿物单体充分解离，各矿层中的粘土含量、耗酸元素含量等。

（5）物理取样分析：确定矿石及围岩的体重、孔隙度、松散系数、裂隙度、抗压强度等物理机械性质。

（6）矿石的结构、构造

（7）不同矿石类型、不同矿石品级的比例情况

2．风险找矿评估要素

一、技术——地质

1．钻探——覆盖范围（程度）（UTM坐标）、（测井）钻井记录、化验分析资料、各剖面图；

2. 镍储量和品位情况；

3. 地球化学资料；

4. 矿化地段的地球物理资料；

5. 杂岩体——各种结构、伟晶岩、角砾岩、硫化物的接触关系等等；

6. 变质作用/构造/蚀变/风化深度/覆盖层厚度（电测）；

7. 岩浆侵入的构造控制及相应的各侵入体剖面；

8. 侵入体形态——侵入模式的证据?

9. 地质接触关系/侵入体形态；

？  10.围岩硫/石墨——地球物理结果；

11.硫源——位置及侵入体的组构关系；

？  12.卫片资料；

13.地质年代关系；

14.潜在的目标范围——在侵入体范围内形成重要矿床还是超出侵入体？

15.侵入深度——是否有限制？

二、技术——地球化学和矿物学

1. 如果合适，（请提供）硫化物和矿物工艺方面的分析资料、品位及品级；

2. 主岩体矿物学及地球化学——各岩石类型/矿物/层理/冷却/滑石、黑云母、蛇纹石？

3. 硫同位素（硫/硒）资料；

？  4. 风化层地球化学异常资料。

三、技术——地球物理

？1．采用HEM或GEOTEM测量——合作方法，直升机/飞机器、地形、传导性控制；

？2．区域地球物理——例如磁法——布线，地形，飞行高度等资料；

？3．利用已施工过的钻孔——下向孔中UTEM（瞬变电磁法）资料；

四、基础/商务方面

- 1. 基础设施情况——交通、动力、水、选厂、冶炼厂、劳动力等等；

※2. 准确的地理交通地图；

√3. 风险；

√4. 商务——由谁操作？有什么规定？

5. 气候/地形情况；

√6.（对风险找矿合作）感兴趣的程度和支撑条件——什么程度和哪些方面？

(说明：“※”者为我公司不能提供的资料；“？”者为我公司没有的资料；“√”者为洽谈内容，余为可以提供的资料。)