## 地质观察描述：矿石、矿体及蚀变体

一、矿石及矿(化)体特征的观察描述

首先在地质点或工程中详细观察矿石、矿化特征，并进行矿石命名，在此基础上加大观察范围，追索观察矿（化）体的总体特征。

（一）矿石命名原则

1、凡根据有用矿物目估含量换算的有用元素含量达边界品位者，一律定为矿石，作为基本名称。如黄铜矿≥1%（即Cu≥0.3%），则定名为××岩黄铜矿石；对于金而言，如野外快速分析Au≥1×10-6，则暂定为××岩金矿石，其他依此类推。

2、矿石中若有两种以上有用矿物，目估含量又分别达到各自的边界品位，命名时以本项目主攻矿种的矿物作为基本名称，其他矿物按“少前多后”的原则冠于基本名称之前。但参与命名的矿物最多不得超过三种。如黄铜金矿石、黄铁方铅闪锌矿石等。

3、当有用矿物总含量小于50%时，按原岩加有用矿物组合的原则来定名，如透辉石矽卡岩黄铜矿石、构造角砾岩金矿石等；当有用矿物总含量大于50%时，为块状矿石，原岩不参与矿石命名，如黄铁黄铜矿石、方铅闪锌矿石等。

4、为了避免矿石名称过于冗长，可将基本名称前的所有“矿”字去掉，如黄铁黄铜矿石，但在文字描述中“矿”字不能省掉。

（二）矿化命名原则

1、凡含有用矿物，其中有用组分目估含量在某一界限以上又达不到边界品位时可称为矿化。命名时以岩石名称作基本名称，其前冠以“××矿化”。如黄铜矿化变质粉砂岩、辉锑矿化凝灰岩等。

2、有两种以上矿化时，只选两种主要的，按“少前多后”的原则冠在岩石名称之前，其余在描述中叙述。

3、参与矿化命名的有用元素目估含量范围：

Cu品位在0.1%≤Cu≤0.3%时，定为×铜矿化，如辉铜矿化石英砂岩；

Au品位在0.3×10-6≤Cu≤1×10-6时，定为金矿化；

S品位在2%≤S≤6%时，则主要含硫矿物黄铁矿或磁黄铁矿参与矿化命名；

其他矿种一般以边界品位的三分之一左右数值作为矿化命名的含量下限。

（三）矿石描述顺序及内容

1、矿石颜色：矿石总体新鲜颜色，风化色加括号写于后。

2、结构构造：主要的放在前面，次要的放在后面。

3、矿物成分、含量及产状特征：先描述金属矿物的种类及含量百分比、集合体产状特征；后描述脉石矿物种类及其含量变化。

4、矿物共生组合：主要的（含量多的）在前，次要的在后，最后为脉石矿物，并用短线连接。如：次黄铁矿—黄铁矿—黄铜矿—石英。

5、矿化总体特征：首先概括叙述该矿段的整体矿化程度，包括贫富、均匀程度及其与岩石、构造等的联系；其次由上到下叙述各段中金属矿物的组成、含量、产状等的变化特征。

6、矿石的次生变化。

7、有条件时根据矿物之间的交代关系，确定主要金属矿物的生成顺序，早生成的在前，后生成的在后，并用箭头依次连接。如磁黄铁矿→黄铁矿→黄铜矿→褐铁矿、孔雀石。

矿化岩石一般先按（一）的内容描述原岩特征，再按上述3—7的要求描述矿化特征。

（四）矿石的描述实例

1、透辉石矽卡岩磁黄铁黄铜矿石：古铜色（褐色），半自形—他形粒状结构，浸染状构造，块状构造。

矿物成分：金属矿物有黄铜矿（2—5%），磁黄铁矿（20—25%），黄铁矿（3%）；脉石矿物主要为透辉石（40—50%），石榴石（5——10%），方解石、绿泥石等。

矿物共生组合为磁黄铁矿—黄铁矿—黄铜矿。

黄铜矿呈他形粒状，星点状分布于磁黄铁矿之间，少量呈细脉状；磁黄铁矿多呈团块状粒状集合体产出，上部以块状为主，下部以团块状为主。

金属矿物矿化不均匀，上部较富，下部较贫。

矿石中可见黄铁矿、黄铜矿细脉穿插磁黄铁矿，故推测其生成顺序：磁黄铁矿→黄铁矿→黄铜矿。

局部见碳酸盐化和绿泥石化，绿泥石多沿裂隙面分布。

矿体与上盘岩石界线不清楚，呈渐变过渡关系。

2、中粒石英砂岩辉铜矿石：灰白色（紫褐色）间夹钢灰、烟灰色，他形粒状结构，浸染状构造。

金属矿物有晶质辉铜矿（5—35%）、烟灰辉铜矿（微量）、褐铁矿（2—25%），脉石矿物主要为石英，粒度自上而下由粗变细，上部强烈破碎呈角砾状。

矿化较均匀，上部强烈，呈稠密浸染状，向下减弱，呈星散状；晶质辉铜矿集合体粒径一般0.2—0.5毫米，烟灰色辉铜矿仅见于细小裂隙中；褐铁矿沿裂隙及砂岩孔隙出现。

硅化普遍，局部强烈，呈石英化；次为叶蜡石化、绢云母化。

矿段上、下与页岩界线清楚，而矿化在上、下页岩层变弱。

（五）矿（化）体特征的观察

1、矿（化）体的宽度、产状的测量。

2、矿（化）体顶、底板围岩特征。

3、矿（化）体沿走向在矿化强度、矿体厚度、产状等的变化情况。

4、矿（化）体赋存构造部位、成矿后构造对矿体的影响等。

5、矿化与蚀变的组合关系。

二、围岩蚀变的观察描述

1、蚀变种类：按主要蚀变矿物类型，如硅化、绢云母化、绿泥石化等；

2、蚀变矿物分布特征：如蚀变矿物呈星点状分布、带状分布、面状分布等等。

3、蚀变规模及强度：面型蚀变描述其范围大小如蚀变范围500米×400米；带型蚀变说明蚀变带长度、宽度等。

4、蚀变分带及其与围岩的关系。例如斑岩型矿床从斑岩体内部到远离围岩具有钾化—石英绢云母化—青磐岩化的分带等。

5、蚀变与矿化关系：如蚀变强度与矿化强度具正相关关系，其中黄铜矿与绢云母化关系密切，辉钼矿化与钾化（黑云母化）关系密切等。