煤炭全面知识（1）

（一）煤及其产品　 

序号 术语 

名称 英 文 名 称 定  义 符号 允许使用的同义词 停止使用的同义词 

2.1.1  煤  coal  植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩    煤炭    

2.1.2  煤的品种  Categories of coal  以不同方式加工成不同规格的煤炭产品    　 　 

2.1.3  标准煤  Coal equivalent  凡能产生29.27MJ的热量（低位）的任何数量的燃料折合为1kg标准煤    　 　 

2.1.4  毛煤  Run-of-mine coal  煤矿生产出来的，未经任何加工处理的煤    　 　 

2.1.5  原煤  Raw coal  从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）以后的煤    　 　 

2.1.6  商品煤  Connercial coal;salable coal  作为商品出售的煤    　 销煤  

2.1.7  精煤  clenedcoal  煤经精选（干选或湿选）后生产出来的、符合质量要求的产品    　 洗精煤  

2.1.8  中煤  Middings  煤经精选后的道德、灰分介于精煤和矸石之间的产品    　 　 

2.1.9  洗选煤  Washed coal  经过洗选后的煤'    　 　 

2.1.10  筛选煤  Screened coal;sieved coal  经过筛选加工的煤    　 　 

2.1.11  粒级煤  Sized coal  煤通过筛选或精选生产的,粒度下限大于6mm并规定有限下率的产品    　 　 

2.1.12  粒度  Size  颗粒的大小    　 　 

2.1.13 限上率  Oversize fraction  筛下产品中大于规定粒度上限部分的质量百分数    　 　 

2.1.14  限下率  Undersize fraction  筛上产品中小于规定中的粒度下限部分的质量百分数    　 含末率  

2.1.15  特大块  Uitra large coal(>100mm)  大于100mm的粒级煤    　 　 

2.1.16  大块煤  Large coal(>50mm)  大于50mm的粒级煤    　 　 

2.1.17  中块煤  Medium-sizldcoal(25～50mm)  5～50mm的粒级煤    　 　 

2.1.18  小块煤  Small coal(13～25mm)  13～25mm的粒级煤    　 　 

2.1.19  混中块  Mixed medium-sized coal (13～80mm)  13～80mm的粒级煤    　 　 

2.1.20  混块  Mixedlumpcoal(13～300mm)  13～300mm之间的粒级煤    　 　 

2.1.21  粒煤  Pea coal(6～13mm)  6～13mm的粒级煤    　 　 

2.1.22  混煤  Mixed coal(>0～50mm)  0～50mm之间的煤    　 　 

2.1.23  末煤  Slack;slackcoal(>0～25mm)  0～25mm之间的煤    　 　 

2.1.24  粉煤  Fine coal(>0～6mm)  0～6mm之间的煤    　 　 

2.1.25  煤粉  Coal fines(>0～0.5mm)  小于0.5mm的煤    　 　 

2.1.26  煤泥  slime  煤经洗选或水采后粒度在0.5mm以下的产品    　 　 

2.1.27  矸石  Shale  采.掘过程中从顶、底板或煤层混入煤中的岩石    　 矸子  

2.1.28  夹矸  Dirt band  夹层在煤层中的矿物质层    　 　 

2.1.29  洗矸  washeryrejects  从洗煤中排出的矸石    　 　 

2.1.30  含矸率  Shale cont ent  煤中大于50mm矸石的质量百分数    　 　 

(二)煤的采样和制样 

序号  术语名称  英文名称  定义  符号  允许使用 

的同义词  停止使用 

的同义词  

2.2.1  煤样  Coals ample;sample  为确定某些特性而从煤中采取的、具有代表性的一部分煤    　 　 

2.2.2  采样  Samping  采取煤样的过程    　 　 

2.2.3  子样  Increment  采样器具操作一次或截取一次煤流分断面所采取的一份样    　 　 

2.2.4  总样  Gros ssample  从一个采样单元取出的全部子样合并成的煤样    　 　 

2.2.5  随机采样  andom sampling  在采取子样式，对采样的部位或时间均不施加任何人为的意志，能使任何部位的煤都有机会采出    　 　 

2.2.6  系统采样  Systematic sampling  按相同的时间、空间或质量的间隔采取子样，但第一个子样在第一个间隔内随机采取，其余的子样按选定的间隔采取    　 　 

2.2.7  批  Batch;lot  在相同的条件下，在一段时间内生产的一个量    　 　 

2.2.8  采样单元  Sampling unit  从一批煤中采取一个总样的煤量。一批煤可以是一个或多个采样单元    　 　 

2 煤炭知识  

 2.2.9  多份采样  Reduplic atesampling  从一个采样单元取出若干子样依次轮流放入各容器中，每个容器中的煤样构成一份质量接近的煤样，每份每样能代表整个采样单元的煤质    　 　 

2.2.10  煤层煤样  Seam dample  按规定在采掘工作面、探巷或坑道中从一个煤层采取的煤样    　 　 

2.2.11  分层煤样  Stratified deam sample  按规定从煤和夹矸的每一自然分层中分别采取的试样    　 　 

2.2.12  可采煤样  Workable seam sample  按采煤规定的厚度应采取的全部试样    　 　 

2.2.13  生产煤样  Sample froproduction  在正常生产情况下，在一个整班的采煤过程中采出的，能代表生产煤层煤的物理、化学和工艺特性的煤样    　 　 

2.2.14  商品煤样  Sample forcommercial coal  代表商品煤平均性质的煤样    　 　 

2.2.15  浮煤样  Float sample  经重液分选浮在上部的煤样    　 　 

2.2.16  沉煤样  Sink sample  经重液分选沉在下部的煤样    　 　 

2.2.17  实验室煤样  Laboratory sample  由总样或分样缩制的、送往试验室供进一步制备的煤样    　 　 

2.2.18  空气干燥煤样  Air-dried sample  粒度小于0.2mm、与周围空气湿度达到平衡的煤样 一般分析煤样    　 　 

2.2.19  标准煤样  Certified reference-coal  具有高度均匀性、良好稳定性和准确量值的煤样，主要用于校准测定仪器，评价分析试验方法和确定煤的特性量值    　 　 

2.2.20  煤样制备  Sample preparation  使煤样达到实验所要求的状态的过程，包括煤样的破碎、混合、缩分和空气干燥    　 　 

2.2.21  煤样破碎  Sample reduction  在制样过程中用机械或人工减小煤样粒度的过程    　 　 

2.2.22  煤样混合  Sample mixing  把煤样混合均匀的过程    　 　 

2.2.23  煤样缩分  Sample division  按规定把一部分煤样留下来，其余部分弃掉以减少煤样数量的过程    　 　 

2.2.24  堆锥四分法  Coning andquarterirg  把煤样堆成一个圆锥体，再压成厚度均匀的圆饼，并分成四个相等的扇形，取其中两个相对的扇形部分作为煤样的方法    　 　 

2.2.25  二分器  riffle  混合、所分煤样的工具。由已列平行而交替的、宽度均等的斜槽所组成    　 　 

（三）煤的分析  

序号  术语名称  英文名称  定义  符号  允许使用 

的同义词  停止使用 

的同义词  

2.3.1  工业分析  proximatanalysis  水分、灰分、挥发分和固定碳四个项目煤质分析的总称    　 　 

2.3.2  外在水分  Freemoisture; 

surfacemoisture  在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分  Mf    　 

2.3.3  内在水分  moisture intheairdriedsemple moisture inthe analy sissample  在一定条件下煤样达到空气干燥状态时所保持的水分  Minh    　 

2.3.4  全水分  TOTAL MOISTURE  煤的外在水分和内在水分的总和  Mt    　 

2.3.5  空气干燥煤样水分  Moisture intheairdriedsample moisture in the analy sissample  用空气干燥煤样（粒度<0.2mm）在规定条件下测得的水分  Mad    分析煤样水分  

2.3.6  最高内在水分  Moisture holding capacity  煤样在温度0c、相对湿度96%下达到平衡时测得的内在水分  MHC    　 

2.3.7  化合水  Water ofconstitution  以化学方式与矿物质结合的、在全水分测定后仍保留下来水分的    　 　 

2.3.8  矿物质  Minera matter  赋存在煤中的无机物质  MM    　 

2.3.9  灰分  ash  煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物  A    　 

2.3.10  外来灰分  EXTRANEOUS ASH  由煤炭生产过程混入煤中的矿物质所形成的灰分    　 　 

2.3.11  内在灰分  INHERENT ASH  由原始成煤植物中的和由成煤过程进入的矿物质所形成的灰分    　 　 

2.3.12  碳酸盐二氧化碳  Carbonate carbon dioxide  煤中以碳酸盐形态存在的二氧化碳  CO2    　

3 煤炭知识  

 2.3.13  挥发分  VOLATILE MATTER  煤样在规定条件下隔绝空气加热，并进行水分校正后的质量损失  V    　 

2.3.14  焦渣特征  Characteristics of charresidue  煤样再测定挥发份后的残留物的粘结性柱状    　 　 

2.3.15  固定碳  Fixed carbon  从测定煤样的挥发份后的残渣中减去灰分后的残留物  FC    　 

2.3.16  燃料比  Fuel ratio  煤的固定碳和挥发分之比  FC/V    　 

2.3.17  有机硫  Organic sulfur  与煤的有机质相结合的硫  s    　 

2.3.18  无机硫  Inorganicsulfur;mineral sulfur  煤中矿物质内的硫化物硫、硫铁矿硫、硫酸盐硫和元素硫的总称    　 矿物质硫  

2.3.19  全硫  Total sulfur  煤中无机硫和有机硫的总和  St    　 

2.3.20  硫铁矿硫  Pyretic sulfnr  煤的矿物质中以黄铁矿或白铁矿形态存在的硫  S    　 

2.3.21  硫酸盐硫  Sulfate sulfur  煤的矿物质中以硫酸盐形态存在的硫  Ss    　 

2.3.22  固定硫  Fixed sulfur  煤热分解后残渣中的硫      　 

2.3.23  真相对密度  True relative density  在20Oc时煤（不包括煤的孔隙）的质量与同体积水的质量之比  TDR    真比重  

2.3.24  视相对密度  APPARENT RELATIVE DENSITY  在20OC时煤（包括煤的孔隙）的质量与同体积水的质量之比  ARD    视比重、 

容重  

2.3.25  散密度  BULKDENS-ITY  容器中单位体积散状煤的质量    　 堆比重  

2.3.26  块密度  DENSITY OF LUMP  整块煤的单位体积质量    　 体重  

2.3.27  孔隙率  POROSITY  煤的毛细孔体积与煤的视体积（包括煤的孔隙）之比    　 孔隙度  

2.3.28  恒容高位发热量  GROSS CALORIFIC value ATCON STANT OOLU ME  煤样在氧弹内燃烧时产生的热量减去硫和氮的校正值后的热值  Qgr,v    　 

2.3.29  恒容低位发热量  Net calor ific value at constant tvolu me  煤的恒容高位发热量减去煤样中水和燃烧时生成的水的蒸发潜热后的热值  Qnet,v    　 

2.3.30  元素分析  Ultimate analysis  碳、氢、氧、氮、硫五个项目煤质分析的总称    　 　 

2.3.31  煤中有害元素  Harmful elements in coal  煤中存在的、对任何生态有害的元素，通常指煤中砷、氟、氯、磷、硫、镉、汞、硌、铍、砣、铅等元素    　 　 

2.3.32  煤中微量元素  Trace elements in coal  在煤中以微量存在的元素如锗、镓、铀、钍、铍、镉、铬、铜、锰、镍、铅、锌等元素    　 　 

2.3.33  燃点  Ignition temperature  煤释放出足够的挥发分与周围大气形成可燃混合物的最低着火温度    　 　 

(四)煤质分析结果的表示方法 

序号 术语名称 英文名称 定义 符号 允许使用的同义词 停止使用的同义词 

2.4.1  收到基 As received basis 已收到状态的煤为基准 ar   应用基 

2.4.2  空气干燥基 Air dried basis 与空气湿度达到平衡状态的煤为基准 ad   分析基 

2.4.3  干燥基 Dry basis 以假想无水状态的煤为基准 d   干基 

2.4.4  干燥无灰基 Dry ash-free basis 以假想无水、无灰状态的煤为基准 daf   可燃基 

2.4.5  干燥无矿物质基 Dry mineralmatter free basis 一假想无水、无矿物质状态的煤为基准 dmmf   有机基 

2.4.6  恒湿无灰基 Moist ashfree basis 一假想含最高内在水分、无灰状态的煤为基准 maf   　 

2.4.7  恒湿无矿物质基 Moist mineral matter-free-baisis 以假想含最高内在水分、无矿物质状态的煤为基准 M,mmf   　 

（五）煤的工艺性试验  

序号  术语名称  英文名称  定义  符号  允许使用 

的同义词  停止使用 

的同义词  

2.5.1  结焦性 Chking property 煤经干馏结成焦炭的性能   　 　 

2.5.2  粘结性 Caking property 煤在干馏时粘结其本身或 

外加惰性物质的能力       

2.5.3  塑性 Plastic property 煤在干馏时形成的胶质体的粘稠、流动、透气等性能   　 　 

2.5.4  膨胀性 Swelling property 煤在干馏时体积发生膨胀或收缩的性能   

4 煤炭知识  

 2.5.5  胶质层指数 (sapozhnikov)plastometer indices 由勒.姆.萨波日尼柯夫提出的一种表征烟煤结焦性的指标，以胶质层最大厚度Y值，最终收缩度X值等表示   　 　 

2.5.6  罗加指数 ROGA INDEX 由布.罗加提出的一种表征烟煤粘结无烟煤能力的指标 R.I.   　 

2.5.7  粘结指数 Caking indexG 在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力表征烟煤粘结性的指标 Gr.i.   G指数 

2.5.8  坩埚膨胀序数 Crucible swelling number;free swell-ngindex 以煤在坩埚中加热所得焦块膨胀程度的序号表征煤的膨胀性和粘结性的指标 CSN   自由膨胀指数 

2.5.9  奥亚膨胀度 Audiberts arnu dilatation 由奥迪勃斯和亚尼二人提出的、以膨胀度（b）和收缩度（a）等参数表征烟煤膨胀性和粘结性的指标   　 　 

2.5.10  基氏流动度 Giseeler fluidity 由基斯勒尔提出的以测得的最大流动度表征烟煤塑性的指标   　 　 

2.5.11  葛金干馏试验 Gray-King assay 由葛莱和金二人提出的煤低温干馏试验方法，用以测定热分解产物收率和焦型   　 　 

2.5.12  铅甄干馏试验 Fisher Schrader assay 由费舍尔和史莱德二人提出的低温干馏实验方法，用以测定焦油、半焦、热解水收率   　 　 

2.5.13  抗碎强度 Resistance tobreakage 一定粒度的煤样自由落下后抗破碎的能力   　 机械强度 

2.5.14  热稳定性 Thermal stability 一定粒度的煤样受热后保持规定粒度的性能 TS   　 

2.5.15  煤对二氧化碳的反应性 Carboxyre activity 煤将二氧化碳还原为一氧化碳的能力 A   　 

2.5.16  结渣性 Clinkering property 在气化或燃烧过程中，煤灰受热、软化、熔融而结渣的性质 Clin   　 

2.5.17  可磨性 Grindabili-ty 煤研磨成粉的难易程度   　 　 

2.5.18  哈氏可磨性指数 Hardgrove grindability 用哈氏仪测定的可磨性表示硬煤被磨细的难易程度 HGI   　 

2.5.19  磨损性 abrasiveness 煤磨碎时对金属件的磨损能力   　 　 

2.5.20  灰渣融性 Ash fusibility 在规定条件下得到的随加热温度而变化的煤灰变形、软化和流动特征物理状态   　 灰熔点 

2.5.21  灰粘度 Ash viscosity 灰在熔融状态下的粘度   　 　 

2.5.22  灰的酸度 Sah acidity 灰中酸性组分（硅、铝、钛等的氧化物）与碱性组分（铁、钙、镁、锰等的氧化物）之比   　 　 

2.5.23  灰的碱度 ash basicity 灰的碱性组分（铁、钙、镁、锰等的氧化物）与碱性组分（硅、铝、钛等的氧化物）之比   　 　 

2.5.24  透光率 transmittance 褐煤、长焰煤在规定条件下用硝酸与磷酸的混合液处理后所得溶液的透光率 Pm   　 

2.5.25  酸性基 Acidic groups 煤中呈酸性的含氧官能团的总称，主要为羧基和酚泾基   总酸性基   

2.5.26  腐植酸 Humic acid 煤中能溶于稀苛性碱和焦磷酸钠溶液的一组多种缩合的酸性基的高分子化合物 HAt 总腐植酸   

2.5.27  游离腐植酸 Free humic acid 酸性基保持游离状态的腐植酸，在实际测定中包括与钾、钠结合的腐植酸   　 　 

2.5.29  黑腐植酸 Pyrotomalenic acid 一组分子量较大的腐植酸，一般呈黑色，能溶于稀苛性碱溶液，不溶于稀酸的丙酮   　 　 

2.5.30  黄腐植酸 Fulvic acid 组分子量较小的腐植酸，一般呈黄色，能溶于水、稀酸和碱溶液   　 　 

2.5.31  综腐植酸 Hymatomalenic acid 一组分子量中等的腐植酸，一般呈棕色，能溶于稀苛性碱溶液和丙酮，不溶于稀酸   　 　 

2.5.32  苯萃取物 Benzene extracts;benzene soluble extracts 褐煤中能溶于苯的部分，主要成分为蜡和树脂 Eb 苯抽出物 褐煤蜡 

（六）煤的分类 

序号  术语名称  英文名称  定义  符号  允许使用 

的同义词  停止使用 

的同义词  

2.6.1  类别  class 根据煤的煤化程度和工艺性能指标把煤划分成的大类   　 　 

2.6.2  小类  group 根据煤的性质和用途的不同，把大类进一步细分成的小类   　 　 

5 煤炭知识  

 2.6.3  褐煤  Brown coal;lignite 煤化程度地的煤，外观多呈褐色，光泽暗淡或成沥青光泽，含有较高的内在水分和不同数量的腐植酸 HM    　 

2.6.4  烟煤  Bituminous coal 煤化程度高于褐煤而低于无烟煤，其特点是挥发分产率范围大，单独炼焦时从不结焦到强结焦均有，燃烧时有烟 YM    　 

2.6.5  无烟煤  anthracite 煤化程度高的煤，挥发分低、密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时多不冒烟 WY  白煤    

2.6.6  硬煤  Hard coal 一般指烟煤和无烟煤的总称，或者指恒湿无灰基高位发热量等于或大于24MJ/KG的煤，以及恒湿无灰基高位发热量等于或小于24MJ/KG，但镜质体平均随机反射率等于或大于0.6%的煤   　 　 

2.6.7  长焰煤  Long flame coal 变质程度最低、挥发分最高的烟煤，一般不结焦，燃烧时火焰长 CY    　 

2.6.8  气煤  Gas coal 变质程度较低、挥发分较高的烟煤，单独炼焦时，焦炭多细长、易碎，并有较多的纵裂纹 QM    　 

2.6.9  肥煤  Fat coal 变质程度中等的烟煤。单独炼焦时，能生成熔融性良好的焦炭，但有较多的横裂纹，焦根部分有蜂焦 FM    　 

2.6.10  焦煤  Coking coal 变质程度较高的烟煤。单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好，所得焦炭的块度大、裂纹少，强度高 JM    　 

2.6.11  瘦煤  Lean coal 变质程度高的烟煤。单独炼焦时大部分能结焦。焦炭的块度大、裂纹少，但熔融性较差，耐磨强度低 SM    　 

2.6.12  1/3焦煤  1/3coking coal 介于焦煤、肥煤与气煤之间的含中等或较高挥发分的强粘结性煤。单独炼焦时，能生成强度较高的焦炭 QF    　 

2.6.13  气肥煤  Gas-fatcoal 挥发分高、粘结性强的烟煤。单独炼焦时，能产生大量的煤气和胶质体，但不能生成强度高的焦炭 QF    　 

2.6.14  1/2中粘煤  1/2medium caking coal 粘结性介于气煤和弱粘煤之间的、挥发分范围较宽的烟煤 1/2ZN    　 

2.6.15  贫瘦煤  Meager lean coal 变质程度高，粘结性较差、挥发分低的烟煤。结焦性低于瘦煤 PS    　 

2.6.16  贫煤  Meager coal 变质程度高、挥发分最低的烟煤。不结焦 PM    　 

2.6.17  不粘煤  Non-caking coal 变质程度较低的、挥发分范围较宽的烟煤。无粘结性的烟煤 BN    　 

2.6.18  弱粘煤  Weakly caking coal 变质程度较低的、挥发分范围较宽的烟煤。粘结性介于不粘煤和1/2中粘煤之间 RN    　 

2.6.19  天然煤  carbonite 煤层中的煤因受岩浆热的影响而形成的焦炭   　 自然焦  

6.20  风化煤  WEATHERED COAL 受风化作用的影响，含氧量增高，发热量较低，并含有再生腐植酸等明显变化的煤   　 　 

小块 

末煤 TEDAKUAI 

DAKUAI 

ZHONGKUAI 

XIAOKUAI 

MOMEI T 

D 

Z 

X 

M 大于100 

50～100 

25～50 

13～25 

小于13  

注：  

1）当水分较高，不能保证生产13～25毫米的煤炭时，可生产小于25毫米的煤炭，称为 混末，符号为XM。 

2）当煤层结构不能保证生产25～50毫米的煤炭时，可生产13～50毫米的煤炭，称为混 中块，符号为ZXM。 

3）各级煤炭的限下含量，应符合煤炭产品质量标准的规定 

3．各企业可根据用户需要，结合煤质特点和筛分可能，合理确定煤炭粒度分级级数，但应符合本标 

　 准规定粒度的响应筛孔尺寸。若筛出的块煤包含标准中的两级或两极以上的块煤时，所用符号应 

　 取连写的方法表示，例如中块和小块混合而不再分级时，其符号为ZX。 

 4.如果用户对煤炭有特殊要求，煤炭生产企业却不能按本标准规定粒度的响应筛孔尺寸筛分、供应 

　时，可以生产粒度符合该用户的工业用煤标准的煤炭；在工业用煤标准颁布前，由煤矿管理局审 

　批，报悲叹部备案。  

5.特大块最大尺寸，不得超过300毫米。  

（九）中国煤炭分类 

表1 煤炭分类总表 

类别 符号 数码 分　　类　　指　　标  

 VR，% PM,%  

无烟煤 WY 01，02，03 <10.0 —  

烟　煤 YM 11，12，13，14，15，16 

21，22，23，24，25，26 

31，32，33，34，35，36 

41，42，43，44，45，46 >10.0 —  

褐　煤 HM 51，52 >37.0* <50**  

*凡Vr>37.%、G<5,再用透光率Pm来区分烟煤和褐煤（在地质勘探中，Vr>37.0%，在不压饼的条件下测定的焦渣特征为1～2号的煤，再用Pm>30%～50%的煤）。 

　　**凡Vr>37.%、Pm>50%者，为烟煤，Pm>30～50%的煤，如恒湿无灰基高位发热量大于24MJ/kg（5700cal/g）,则划为长焰煤。 

QcW-A.GNmj/Kg=QFCW(cal/g)×100×(100-WcN)/ {100(100-Wf)-AF(100-WGN)}×4.1816×10-3 

表2 中国煤炭分类简表 

类别 符号 包括数码 分　　类　　指　　标  

 Vr,% G Y,mm b,% P**% QGW-A.GN*** 

MJ/kg  

无烟煤 WY 01,02,03 <=10.0 　 　 　 　 

贫煤 PM 11 >10.0～20.0 <=5 　 　 　 

贫瘦煤 PS 12 >10.0～20.0 >5～20 　 　 　 

瘦煤 SM 13,14 >10.0～20.0 >20～65 　 　 　 

焦煤 JM 24 

15,25 >20.0～28.0 

>10.0～28 >50～65 

>65* <=25.0 (<=150) 　 

肥煤 FM 16,26,36 >=10.0～37.0 (>85)* >25.0 * 　 

1/3焦煤 1/3JM 35 >28.0～37.0 >65* <=25.0 (<=150) 　 

气肥煤 QF 46 >37.0 (>85)* >25.0 (>220) 　 

气煤 QM 34 

43,44,45 >28.0～37.0 

>37 >50～60 

>35 <=25.0 (<=220) 　 

1/2中粘煤 1/2ZN 23,33 >20.0～37 >30～50 　 　 　 

弱粘煤 RN 22,33 >20.0～37.0 >5～30 　 　 　 

不粘煤 BN 21,31 >20.0～37.0 <=5 　 　 　 

长焰煤 CY 41,42 >37.0 <=35 　 >50  

褐煤 HM 51 

52 >37.0 

37.0 　 　 <=30 

>30～50 <=24 

表3 无烟煤的分类  

类别 符号 数码 分　　类　　指　　标  

 VR，% Hr*，%  

无烟煤一号 WY1 01 0～3.5 0～2.0  

无烟煤二号 WY2 02 >3.5～6.5 >2.0～3.0  

无烟煤三号 WY3 03 >6.5～10.0 >3.0  

*在已确定无烟煤小类的生产矿、厂的日常工作中，可以只按Vr分类；在地址勘探工作中，为新区确定小类或生产矿、厂和其他单位需要重新核定小类时，应同时测定Vr和Hr，按上表小类。如两种结果有矛盾，以按Hr划小类的结果为准。 

表4 烟煤的分类 

类别 符号 数码 分　　类　　指　　标  

 VR，% G Y，mm b* *，  

贫煤 PM 11 >10.0～20.0 =<5 　 

贫瘦煤 PS 12 >10.0～20.0 >5～20  

瘦煤 SM 13 

14 >10.0～20.0 

>10.0～20.0 >20～50 

>50～65  

焦煤 JM 15 

24 

25 >10.0～20.0 

>20.0～28.0 

>20.0～28.0 >65* 

>50～65 

>65* <25.0 

<25.0 (<150) 

(<150) 

肥煤 FM 16 

26 

36 >0.0～20.0 

>20.0～28.0 

>28.0～37.0 (>85)* 

(>85)* 

(>85)* >25.0 

>25.0 

>25.0 (>150) 

(>150) 

(>220) 

1/3焦煤 1/3JM 35 >28.0～37.0 >65* <25.0 <220 

气肥煤 QF 46 >37.0 (>85)* >25.0 (>220) 

气煤 QM 34 

43 

44 

45 >28.0～37.0 

>37.0 

>37.0 

>37.0 >50～60 

>35～50 

>50～65 

>65*  

<25.0  

(<220) 

1/2中粘煤 1/2ZN 23 

33 >20.0～28.0 

>28.0～37.0 >30～50 

>30～50  

弱粘煤 RN 22 

32 >20.0～28.0 

>28.0～37.0 >5～30 

>5～30  

不粘煤 BN 21 

31 <30.0～28.0 

>28.0～37.0 <5 

<5  

长焰煤 CY 41 

42 >37.0 

>37.0 <5 

<5～35  

*当烟煤的粘结指数测值G小于或等于85时，用于干燥无灰基挥发分V和粘结指数G来划分煤类。当粘结支书测值G大于85时，则用干燥无灰基挥发分V和胶质层最大厚度Y，或用干燥无灰基挥发分V和奥亚膨胀度b来划分煤类。 **当G>85时，用Y和b并列作为分类指标。当V<28.0%时，b暂定为150%；V>28.0%时，b暂定为220%。  

当b值和Y值有矛盾时，以Y值为准来划分煤类。 分类用的煤样，如原煤灰分小于或等于10%者，不需灰分。灰分大于10%的煤样需按GB474-83煤样的制备方法，用氯化锌重液减灰后再分类。  

表5 褐煤的分类  

类别 符号 数码 分　　类　　指　　标  

 Pm，% Q-A.GN* 

MJ/kg  

褐煤一号 HM1 51 0～30 —  

褐煤二号 HM2 52 >30～50 <24  

*凡Vr>37.0%,PM>30～50%的煤。如恒温无灰基高位发热量QGW-A.GN大于24MJ/Kg(5700cal/g)则划为长焰煤。 

（十）煤的元素分析 

　　煤的元素组成，是研究煤的变质程度，计算煤的发热量，估算煤的干馏产物的重要指标，也是工业中以煤作燃料时进行热量计算的基础。 

　　煤中除无机矿物质和水分以外，其余都是有机质。 

　　由于组成煤的基本结构单元是以碳为骨架得多聚芳香环系统，在芳香环周围有碳、氢、氧及少量的氮和硫等原子组成的侧链和官能团。如羧基（-COOH）、羟基（-OH）和甲氧基（-OCH3）。说明了煤中有机质主要由碳、氢、氧和氮、硫等元素组成。 

　　煤的变质程度不同，其结构单元不同，元素组成也不同。碳含量随变质程度的增加而增加，氢、氧含量随变质程度的增加而减少，氮、硫与变质程度则无关系（但硫含量与成煤的古地质环境和条件有关）。见表30-11。 

　　表30-11 不同变质程度煤的碳、氢、氧、氮、硫含量  

编 号 煤的类别 Mad(%) Ad(%) Vdaf(%) Cdaf(%) Hdaf(%) Ndaf(%) Sdaf(%) Odaf(%) 

1 褐煤 7.24 3.50 42.38 72.23 5.55 2.05 20.17 

2 长焰煤 5.54 1.94 41.89 79.23 5.42 0.93 0.35 14.17 

3 气煤 3.28 1.63 40.49 81.57 5.78 1.96 0.66 10.03 

4 肥煤 1.15 1.29 32.69 88.04 5.52 1.80 0.42 4.22 

5 焦煤 0.95 0.92 21.91 89.26 4.92 1.33 1.51 2.98 

6 瘦煤 1.33 1.06 17.88 90.73 4.82 1.69 0.38 2.38 

7 贫煤 1.08 2.81 13.49 91.31 4.37 1.52 0.78 2.02 

8 无烟煤 4.70 3.18 4.66 96.14 2.71 

