如何判断球磨机装球量的多少？怎样添加？
一、怎样判断 
    钢球多少与主电机电流的大小有着密切的关系。有经验的磨矿工在球磨机运转情况下，时时都在注意观察球磨机主电流的变化。
    在球磨机给矿量没有变化，且工作状况良好的情况下，一般地说，电流越高，球磨机装球量就愈多；反之，就愈少。
     通过对Φ3600×4000湿式格子型球磨机的长期试验观察得知，与球磨机配套的同步电机的电压是6000伏、交流电频率为50赫兹，功率是1100千瓦，额定电流是125A。电机空转时电流为0；电机带动球磨机空负荷运行时电流为25A；当球磨给矿量60t/h，装球量为60t时，同步机电流是85A；当球磨机给矿量不变，钢球增加5t时，电流增加4A；当给矿量增加5t/h，钢球量不变时，电流增加5A。
 
    二、如何添加 
    新安装或大检修后的球磨机加球：新装的球磨机衬板有一个磨合过程。第一次添加钢球量占球磨机装球总量的80%。不同型号的球磨机其装球数量、钢球大小比例不尽相同。如MQG1500×3000球磨机最大装球量为9.5～10t，第一次装钢球7.5～8t，剩余的钢球待球磨机开车3～4天后再加；装球的重量比例为Φ100 mm占40%、Φ80 mm占30%、Φ60 mm占15%、Φ40mm占15%。MQG3600×4000球磨机最大装球量70t，第一次装56t，余下的3～4天后再加，装球比例为Φ120 mm占40%、Φ100 mm占30%、Φ80 mm占15%、Φ60 mm占15%。一般地说，球磨机直径在2500 mm以上的，第一次装球的规格及比例是Φ120 mm占40%、Φ100 mm占30%、Φ80 mm占15%、Φ60 mm占15%。；对于球磨机直径小于2500 mm的，第一次装球是Φ100 mm占40%、Φ80 mm占30%、Φ60 mm占15%、Φ40mm占15%。 
    球磨机运转正常以后，补加钢球直径大小为：对球磨机直径在2500 mm以上的，补加球为Φ120 mm；球磨机直径小于2500 mm的，补加钢球为Φ100mm。 
    根据钢球质量，一般情况下每处理一吨矿石要补加0.8～1.8㎏。
