钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK1402                                                第 1 页共 1 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	7.00
	8.00
	1.00
	3.5
	褐铁矿化大理岩
	0.01
	3.0
	0.001
	0.005
	0.022
	

	H2
	8.00
	9.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	2.5
	0.001
	0.006
	0.041
	

	H3
	9.00
	10.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	0.01
	2.0
	0.001
	0.005
	0.130
	

	H4
	10.00
	11.00
	1.00
	3.1
	矽卡岩夹变砂岩
	0.01
	2.0
	0.002
	0.003
	0.006
	

	H5
	11.00
	12.00
	1.00
	3.0
	矽卡岩夹变砂岩
	0.01
	1.3
	0.010
	0.006
	0.011
	

	H6
	12.00
	13.00
	1.00
	3.4
	矽卡岩夹变砂岩
	0.01
	1.5
	0.002
	0.006
	0.004
	

	H7
	13.00
	14.00
	1.00
	3.5
	矽卡岩夹变砂岩
	0.01
	1.5
	0.002
	0.004
	0.003
	

	H8
	14.00
	15.00
	1.00
	3.0
	矽卡岩夹变砂岩
	0.01
	1.0
	0.003
	0.005
	0.006
	

	H9
	20.00
	21.00
	1.00
	3.0
	矽卡岩夹变砂岩
	0.01
	1.5
	0.001
	0.005
	0.008
	

	H10
	21.00
	22.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.02
	1.3
	0.001
	0.004
	0.380
	

	H11
	22.00
	23.00
	1.00
	3.0
	变砂岩
	0.01
	1.0
	0.001
	0.004
	0.098
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月6日          登记人： 宋仁超   2009年10月6日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK2204                                             第 1 页共 1 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	24.18
	25.18
	1.00
	3.5
	闪锌矿体
	0.01
	4.0
	0.001
	0.016
	0.74
	

	H2
	25.18
	25.45
	0.27
	3.0
	闪锌矿体
	0.01
	4.0
	0.001
	0.020
	1.79
	

	H3
	25.45
	26.45
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.014
	0.24
	

	H4
	111.25
	112.25
	1.00
	3.1
	矽卡岩化大理岩
	0.01
	2.5
	0.001
	0.012
	0.022
	

	H5
	112.25
	112.80
	0.55
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	3.0
	0.001
	0.011
	0.35
	

	H6
	112.80
	113.80
	1.00
	3.4
	大理岩夹变砂岩
	0.01
	2.5
	0.001
	0.014
	0.026
	

	H7
	114.20
	115.20
	1.00
	3.5
	大理岩夹变砂岩
	0.01
	6.5
	0.001
	0.48
	0.30
	

	H8
	115.20
	115.65
	0.45
	3.0
	闪锌矿化体
	0.02
	4.5
	0.001
	0.053
	1.38
	

	H9
	115.65
	116.65
	1.00
	3.0
	大理岩夹变砂岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.080
	0.076
	

	H10
	128.30
	129.30
	1.00
	3.2
	大理岩夹变砂岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.018
	0.14
	

	H11
	129.30
	129.4
	0.15
	3.0
	闪锌矿化体
	0.01
	4.5
	0.001
	0.016
	0.90
	

	H12
	129.45
	130.45
	1.00
	3.2
	大理岩夹变砂岩
	0.01
	4.5
	0.001
	0.014
	0.12
	

	H13
	133.70
	134.70
	1.00
	3.0
	大理岩夹变砂岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.009
	0.13
	

	H14
	134.70
	134.85
	0.15
	3.2
	闪锌矿化层
	0.01
	4.0
	0.001
	0.012
	0.30
	

	H15
	134.85
	135.85
	1.00
	3.1
	大理岩夹变砂岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.011
	0.069
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月25日          登记人： 宋仁超   2009年10月25日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK3202                                              第 1 页共 3页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	26.00
	27.00
	1.00
	3.2
	大理岩夹变砂岩
	0.20
	9.0
	0.012
	0.60
	0.062
	

	H2
	27.00
	28.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.02
	5.0
	0.002
	0.11
	0.15
	

	H3
	28.00
	29.00
	1.00
	3.0
	变砂岩
	0.01
	5.0
	0.001
	0.045
	0.032
	

	H4
	31.00
	32.00
	1.00
	3.1
	变砂岩
	0.01
	4.0
	0.001
	0.012
	0.12
	

	H5
	32.00
	33.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.06
	3.5
	0.001
	0.008
	0.26
	

	H6
	33.00
	34.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	3.0
	0.001
	0.020
	0.079
	

	H7
	34.00
	35.00
	1.00
	3.5
	矽卡岩化大理岩
	0.02
	2.5
	0.001
	0.013
	0.039
	

	H8
	40.00
	41.00
	1.00
	3.3
	矽卡岩化大理岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.014
	0.019
	

	H9
	41.00
	41.80
	0.80
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	3.0
	0.002
	0.018
	0.28
	

	H10
	41.80
	42.80
	1.00
	3.0
	大理岩夹少量变砂岩
	0.01
	3.0
	0.001
	0.009
	0.003
	

	H11
	59.00
	60.00
	1.00
	3.2
	大理岩夹少量变砂岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.024
	0.042
	

	H12
	60.00
	61.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	3.5
	0.001
	0.027
	0.11
	

	H13
	61.00
	62.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.01
	3.0
	0.001
	0.059
	0.062
	

	H14
	62.00
	63.00
	1.00
	3.1
	闪锌矿体
	0.01
	3.5
	0.001
	0.047
	0.64
	

	H15
	63.00
	64.00
	1.00
	3.0
	大理岩
	0.01
	3.8
	0.001
	0.018
	0.037
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月25日          登记人： 宋仁超   2009年10月25日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK3202                                               第 2页共 3页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H16
	66.00
	67.00
	1.00
	3.2
	大理岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.028
	0.10
	

	H17
	67.00
	67.80
	0.80
	3.0
	闪锌矿体
	0.01
	4.0
	0.001
	0.12
	0.67
	

	H18
	67.80
	68.80
	1.00
	3.0
	大理岩
	0.01
	4.0
	0.001
	0.015
	0.027
	

	H19
	69.00
	70.00
	1.00
	3.1
	大理岩
	0.01
	3.0
	0.001
	0.068
	0.15
	

	H20
	70.00
	71.00
	1.00
	3.2
	矿化层
	0.02
	3.8
	0.002
	0.078
	0.10
	

	H21
	71.00
	72.00
	1.00
	3.0
	矿化层
	0.01
	3.5
	0.001
	0.071
	0.27
	

	H22
	72.00
	73.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿体
	0.01
	3.5
	0.001
	1.36
	0.17
	

	H23
	73.00
	74.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿体
	0.01
	3.0
	0.001
	0.083
	0.77
	

	H24
	74.00
	75.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	3.0
	0.001
	0.031
	0.14
	

	H25
	75.00
	76.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	3.5
	0.001
	0.018
	0.042
	

	H26
	76.00
	77.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.01
	2.5
	0.001
	0.018
	0.009
	

	H27
	77.00
	78.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	3.5
	0.001
	0.013
	0.038
	

	H28
	78.00
	79.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.01
	3.0
	0.001
	0.013
	0.069
	

	H29
	79.00
	80.00
	1.00
	3.1
	闪锌矿化层
	0.01
	3.5
	0.001
	0.059
	0.059
	

	H30
	98.00
	99.00
	1.00
	3.0
	矽卡岩化大理岩夹砂岩
	0.01
	3.5
	0.001
	0.11
	0.056
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月25日          登记人： 宋仁超   2009年10月25日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK3202                                            第 3页共 3页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H31
	99.00
	100.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	4.0
	0.001
	0.13
	0.17
	

	H32
	100.00
	101.00
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩夹砂岩
	0.01
	2.5
	0.000
	0.033
	0.013
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月25日          登记人： 宋仁超   2009年10月25日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK3201                                           第 1 页共 1 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	121.30
	122.30
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	0.001
	3.0
	0.010
	0.009
	0.004
	

	H2
	122.30
	122.60
	0.30
	3.0
	方铅矿
	0.001
	8.5
	0.001
	0.72
	0.006
	

	H3
	122.60
	123.60
	1.00
	3.1
	矽卡岩化大理岩
	0.001
	3.0
	0.001
	0.027
	0.009
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月25日          登记人： 宋仁超   2009年10月25日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：1801                                              第 1 页共5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	7.50
	8.50
	1.00
	3.3
	变砂岩
	0.24
	2.0
	0.005
	0.028
	0.44
	

	H2
	8.50
	10.00
	1.50
	3.2
	铅锌矿体
	0.18
	2.0
	0.001
	0.065
	1.39
	

	H3
	10.00
	11.00
	1.00
	3.5
	铅锌矿体
	0.11
	2.0
	0.001
	0.014
	0.031
	

	H4
	11.00
	12.00
	1.00
	3.3
	铅锌矿体
	0.10
	2.0
	0.002
	0.008
	0.79
	

	H5
	12.00
	13.00
	1.00
	3.5
	铅锌矿体
	0.10
	5.0
	0.003
	0.65
	0.016
	

	H6
	13.00
	14.00
	1.00
	3.5
	铅锌矿体
	0.13
	2.0
	0.001
	0.016
	1.28
	

	H7
	14.00
	15.00
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	0.10
	2.0
	0.001
	0.020
	0.079
	

	H8
	15.00
	16.00
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	0.10
	2.0
	0.006
	0.020
	0.064
	

	H9
	16.00
	17.00
	1.00
	3.0
	矽卡岩化大理岩
	0.10
	2.0
	0.006
	0.017
	0.049
	

	H10
	17.00
	18.00
	1.00
	3.5
	矽卡岩化大理岩
	0.10
	2.0
	0.003
	0.012
	0.040
	

	H11
	18.00
	19.00
	1.00
	3.4
	矽卡岩化大理岩
	0.10
	1.5
	0.003
	0.017
	0.005
	

	H12
	19.00
	20.18
	1.18
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	0.10
	1.0
	0.005
	0.011
	0.004
	

	H13
	20.18
	21.18
	1.00
	3.0
	矽卡岩化大理岩
	0.10
	1.0
	0.005
	0.012
	0.009
	

	H14
	42.70
	43.70
	1.00
	3.0
	矽卡岩化大理岩
	0.10
	1.5
	0.003
	0.009
	0.13
	

	H15
	43.70
	44.70
	1.00
	3.5
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.010
	0.053
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年8月29日          登记人： 宋仁超   2009年8月29日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                          钻孔编号：ZK1801                                             第 2页共 5页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H16
	44.70
	45.70
	1.00
	3.2
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.003
	0.009
	0.079
	

	H17
	45.70
	46.70
	1.00
	3.2
	矿化层
	0.10
	3.0
	0.001
	0.062
	0.22
	

	H18
	46.70
	47.70
	1.00
	3.5
	矿化层
	0.10
	2.0
	0.001
	0.012
	0.039
	

	H19
	47.70
	48.70
	1.00
	3.3
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.002
	0.010
	0.072
	

	H20
	48.70
	50.00
	1.30
	3.2
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.010
	0.076
	

	H21
	50.00
	51.00
	1.00
	3.5
	变砂岩
	0.10
	1.5
	0.002
	0.010
	0.047
	

	H22
	62.50
	63.50
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩夹砂岩
	0.10
	1.5
	0.002
	0.012
	0.21
	

	H23
	63.50
	64.50
	1.00
	3.5
	矿化体
	0.10
	2.5
	0.002
	0.048
	0.26
	

	H24
	64.50
	65.50
	1.00
	3.1
	矿化体
	0.10
	2.0
	0.002
	0.024
	0.065
	

	H25
	72.00
	73.00
	1.00
	3.1
	矿化层
	0.10
	2.0
	0.001
	0.016
	0.008
	

	H26
	73.00
	74.00
	1.00
	3.1
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.018
	0.063
	

	H27
	74.00
	75.00
	1.00
	3.0
	矿化层
	0.10
	2.0
	0.002
	0.011
	0.011
	

	H28
	75.00
	76.00
	1.00
	3.3
	锌矿体
	0.10
	1.5
	0.003
	0.023
	0.50
	

	H29
	76.00
	77.00
	1.00
	3.2
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.012
	0.016
	

	H30
	77.00
	78.00
	1.00
	3.0
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.002
	0.014
	0.036
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年8月29日          登记人： 宋仁超   2009年8月29日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK1801                                             第 3页共 5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H31
	78.00
	79.00
	1.00
	3.0
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.012
	0.022
	

	H32
	79.00
	80.00
	1.00
	3.2
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.012
	0.029
	

	H33
	80.00
	81.00
	1.00
	3.0
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.014
	0.041
	

	H34
	81.00
	82.00
	1.00
	3.1
	矿化层
	0.10
	2.0
	0.001
	0.011
	0.016
	

	H35
	82.00
	83.00
	1.00
	3.0
	矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.012
	0.004
	

	H36
	83.00
	84.00
	1.00
	3.2
	大理岩
	0.10
	1.5
	0.002
	0.012
	0.015
	

	H37
	91.00
	92.00
	1.00
	3.0
	大理岩
	0.10
	2.0
	0.001
	0.013
	0.004
	

	H38
	92.00
	93.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿化层
	0.10
	2.0
	0.001
	0.014
	0.001
	

	H39
	93.00
	94.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.002
	0.012
	0.002
	

	H40
	94.00
	95.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.003
	0.012
	0.001
	

	H41
	95.00
	96.00
	1.00
	3.1
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.002
	0.012
	0.003
	

	H42
	96.00
	97.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.004
	0.012
	0.001
	

	H43
	97.00
	98.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿化体
	0.10
	1.5
	0.002
	0.028
	0.96
	

	H44
	98.00
	99.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.017
	0.054
	

	H45
	99.00
	100.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.002
	0.017
	0.44
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年8月29日          登记人： 宋仁超   2009年8月29日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK1801                                             第 4 页共 5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H46
	100.00
	101.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.10
	2.0
	0.002
	0.015
	0.032
	

	H47
	101.00
	102.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿化层
	0.10
	2.0
	0.002
	0.013
	0.24
	

	H48
	102.00
	103.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.002
	0.017
	0.070
	

	H49
	103.00
	104.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.001
	0.013
	0.004
	

	H50
	104.00
	105.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0.002
	0.017
	0.086
	

	H51
	105.00
	106.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.10
	2.0
	0.002
	0.023
	0.077
	

	H52
	106.00
	107.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化层
	0.10
	1.5
	0003
	0.014
	0.044
	

	H53
	107.00
	108.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.10
	1.0
	0.002
	0.012
	0.040
	

	H54
	108.00
	109.00
	1.00
	3.0
	矽卡岩化大理岩夹板岩
	0.10
	1.0
	0.005
	0.010
	0.006
	

	H55
	185.00
	186.00
	1.00
	3.1
	变砂岩
	0.10
	1.5
	0.004
	0.011
	0.006
	

	H56
	186.00
	187.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化体
	0.10
	2.5
	0.001
	0.020
	0.006
	

	H57
	187.00
	188.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化体
	0.10
	1.5
	0.002
	0.022
	0.33
	

	H58
	188.00
	189.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化体
	0.10
	1.5
	0.003
	0.016
	0.033
	

	H59
	189.00
	190.00
	1.00
	3.1
	闪锌矿化体
	0.10
	1.5
	0.004
	0.019
	0.013
	

	H60
	190.00
	191.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化体
	0.10
	1.5
	0.004
	0.015
	0.024
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年8月29日          登记人： 宋仁超   2009年8月29日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK1801                                             第 5 页共5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H61
	191.00
	192.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿化体
	0.10
	2.0
	0.004
	0.011
	0.004
	

	H62
	192.00
	193.00
	1.00
	3.0
	大理岩夹变砂岩
	0.10
	1.5
	0.003
	0.019
	0.010
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年8月29日          登记人： 宋仁超   2009年8月29日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK4801                                             第 1 页共 1 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	12.00
	13.00
	1.00
	3.2
	大理岩
	0.001
	2.0
	0.004
	0.025
	0.078
	

	H2
	13.00
	14.00
	1.00
	3.0
	矿化体
	0.003
	21.0
	0.003
	2.68
	0.018
	

	H3
	14.00
	15.00
	1.00
	3.0
	变砂岩
	0.001
	2.5
	0.001
	0.089
	0.015
	

	H4
	15.00
	16.00
	1.00
	3.3
	矽卡央化大理岩
	0.001
	2.0
	0.001
	0.043
	0.014
	

	H5
	26.00
	26.30
	0.30
	3.3
	矿化体
	0.002
	2.0
	0.001
	0.045
	0.73
	

	H6
	115.30
	116.30
	1.00
	3.5
	矽卡岩化大理岩夹砂岩
	0.001
	0.5
	0.003
	0.012
	0.008
	

	H7
	116.30
	117.30
	1.00
	3.1
	闪锌矿化体
	0.001
	2.0
	0.001
	0.015
	0.66
	

	H8
	117.30
	118.30
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	0.001
	0.5
	0.005
	0.012
	0.046
	

	H9
	122.00
	123.00
	1.00
	3.3
	矽卡岩化大理岩
	0.001
	0.5
	0.003
	0.005
	0.010
	

	H10
	123.00
	124.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.001
	2.0
	0.002
	0.013
	0.18
	

	H11
	124.00
	125.00
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	0.001
	1.0
	0.003
	0.007
	0.039
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月6日          登记人： 宋仁超   2009年10月6日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                        钻孔编号：ZK2203                                               第 1 页共 1页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	80.40
	81.40
	1.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	0.001
	2.5
	0.001
	0.012
	0.10
	

	H2
	81.40
	82.40
	1.00
	3.5
	闪锌矿体
	0.005
	3.0
	0.001
	0.015
	6.34
	

	H3
	82.40
	83.40
	1.00
	3.0
	大理岩
	0.001
	3.5
	0.001
	0.026
	0.096
	

	H4
	87.10
	88.10
	1.00
	3.3
	大理岩
	0.001
	3.5
	0.001
	0.011
	0.010
	

	H5
	88.10
	88.40
	0.30
	3.3
	闪锌矿化层
	0.001
	3.5
	0.001
	0.008
	0.091
	

	H6
	88.40
	89.40
	1.00
	3.0
	矽卡岩化大理岩夹砂岩
	0.001
	3.5
	0.001
	0.010
	0.045
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月25日          登记人： 宋仁超   2009年10月25日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号：ZKC3-7                                            第 1 页共 2页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	23.00
	24.00
	1.00
	3.2
	变砂岩夹大理岩
	0.05
	1.5
	0.034
	0.005
	0.012
	

	H2
	24.00
	25.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.44
	2.0
	0.063
	0.007
	0.009
	

	H3
	25.00
	26.00
	1.00
	3.3
	变砂岩夹大理岩
	0.02
	1.0
	0.008
	0.008
	0.010
	

	H4
	55.00
	56.00
	1.00
	3.0
	变砂岩夹大理岩
	0.02
	1.3
	0.012
	0.012
	0.029
	

	H5
	56.00
	56.20
	0.20
	3.2
	闪锌矿体
	0.08
	1.5
	0.010
	0.007
	0.72
	

	H6
	56.20
	57.20
	1.00
	3.2
	变砂岩
	0.01
	1.0
	0.012
	0.006
	0.066
	

	H7
	67.00
	68.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.01
	3.5
	0.039
	0.052
	0.19
	

	H8
	68.00
	69.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.03
	2.5
	0.17
	0.026
	0.20
	

	H9
	69.00
	70.00
	1.00
	3.1
	闪锌矿化层
	0.06
	14.5
	0.060
	0.33
	0.21
	

	H10
	70.00
	71.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿化层
	0.01
	3.0
	0.057
	0.044
	0.21
	

	H11
	71.00
	72.00
	1.00
	3.1
	闪锌矿化层
	0.03
	5.0
	0.096
	0.081
	0.34
	

	H12
	72.00
	73.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿化层
	0.01
	1.5
	0.015
	0.015
	0.034
	

	H13
	73.00
	74.00
	1.00
	3.4
	闪锌矿化层
	0.03
	2.5
	0.031
	0.025
	0.033
	

	H14
	74.00
	75.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿化层
	0.04
	2.3
	0.020
	0.037
	0.30
	

	H15
	75.00
	76.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿化层
	0.02
	2.5
	0.017
	0.027
	0.22
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月6日          登记人： 宋仁超   2009年10月6日            检查人：张向文      2009 年12月 1 日
钻孔采样登记表
矿区：敖包山西一带铜多金属矿                          钻孔编号：ZKC3-7                                              第 2页共 2 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H16
	76.00
	77.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿体
	0.16
	12.0
	0.038
	0.30
	1.34
	

	H17
	77.00
	78.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿化层
	0.05
	2.5
	0.034
	0.026
	0.17
	

	H18
	78.00
	79.00
	1.00
	3.3
	闪锌矿化层
	0.01
	2.0
	0.011
	0.019
	0.049
	

	H19
	79.00
	80.00
	1.00
	3.4
	闪锌矿体
	0.02
	2.8
	0.016
	0.081
	0.80
	

	H20
	80.00
	81.00
	1.00
	3.4
	闪锌矿体
	0.02
	3.5
	0.22
	0.10
	0.31
	

	H21
	81.00
	82.00
	1.00
	3.1
	闪锌矿体
	0.16
	16.0
	0.14
	1.46
	3.82
	

	H22
	82.00
	83.00
	1.00
	3.2
	闪锌矿体
	0.06
	7.0
	0.24
	0.40
	0.95
	

	H23
	83.00
	84.00
	1.00
	3.0
	闪锌矿化层
	0.08
	6.0
	0.44
	0.19
	0.22
	

	H24
	84.00
	85.00
	1.00
	3.4
	闪锌矿化层
	0.02
	2.5
	0.052
	0.055
	0.29
	

	H25
	85.00
	86.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿体
	0.02
	26.0
	0.062
	1.25
	7.03
	

	H26
	86.00
	87.00
	1.00
	3.5
	闪锌矿体
	0.06
	6.5
	0.021
	0.47
	2.14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭、赵龙兴    2009年10月6日       登记人：宋仁超   2009年10月6日          检查人：张向文     2009 年12月1                                                                                                                               钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK0001                                              第 1 页共 5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H6
	14.35
	15.35
	1.00
	3.2
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.039
	<0.05
	<0.01
	

	H7
	15.35
	16.35
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.028
	<0.05
	<0.01
	

	H8
	16.35
	17.35
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.022
	<0.05
	<0.01
	

	H9
	17.35
	18.35
	1.00
	3.1
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.019
	<0.05
	<0.01
	

	H10
	18.35
	19.35
	1.00
	3.2
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.015
	<0.05
	<0.01
	

	H11
	19.35
	20.35
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.028
	<0.05
	<0.01
	

	H12
	20.35
	21.35
	1.00
	3.5
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.032
	<0.05
	<0.01
	

	 H13

	21.35
	22.00
	0.65
	3.4
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.028
	<0.05
	0.020
	

	
H14
	22.00
	24.00
	2.00
	3.4
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.032
	<0.05
	<0.01
	

	H15
	24.00
	26.00
	2.00
	3.1
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.018
	<0.05
	<0.01
	

	H16
	26.00
	28.15
	2.15
	3.2
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.026
	<0.05
	0.012
	

	H17
	28.15
	29.00
	0.85
	3.0
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.017
	<0.05
	<0.01
	

	H18
	29.00
	30.00
	1.00
	3.4
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.022
	<0.05
	0.016
	

	H19
	30.00
	31.25
	1.25
	3.5
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.018
	<0.05
	0.010
	

	H20
	31.25
	32.25
	1.00
	3.5
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.018
	<0.05
	<0.01
	

	H21
	32.25
	33.25
	1.00
	   3.4
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.019
	<0.05
	<0.01
	


采样人：王旭           2008年8月20日          登记人：宋仁超          2008年8月20日         检查人：张向文     2009年12月1日

                                     钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK0001                                              第 2页共 5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H22
	33.25
	34.25
	1.00
	3.2
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.020
	<0.05
	<0.01
	

	H23
	34.25
	35.25
	1.00
	3.0
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.021
	<0.05
	<0.01
	

	H24
	35.25
	36.25
	1.00
	3.3
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.030
	<0.05
	<0.01
	

	H25
	36.25
	37.25
	1.00
	3.0
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.035
	<0.05
	<0.01
	

	H26
	37.25
	38.25
	1.00
	3.2
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.051
	<0.05
	<0.01
	

	H27
	38.25
	39.25
	1.00
	3.2
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.046
	<0.05
	<0.01
	

	H28
	39.25
	40.25
	1.00
	3.0
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.050
	<0.05
	<0.01
	

	 H29
	40.25
	41.25
	1.00
	3.0
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.074
	<0.05
	<0.01
	

	
H30
	41.25
	42.25
	1.00
	3.1
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.16
	<0.05
	0.016
	

	H31
	42.25
	43.25
	1.00
	3.3
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.071
	<0.05
	<0.01
	

	H32
	43.25
	44.25
	1.00
	3.1
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.095
	<0.05
	<0.01
	

	H33
	44.25
	45.25
	1.00
	3.5
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.043
	<0.05
	<0.01
	

	H34
	45.25
	46.25
	1.00
	3.4
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.057
	<0.05
	<0.01
	

	H35
	46.25
	47.25
	1.00
	3.3
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.095
	<0.05
	<0.01
	

	H36
	47.25
	48.25
	1.00
	3.3
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.16
	<0.05
	0.019
	

	H37
	48.25
	49.25
	1.00
	   3.5
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	7.68
	0.40
	<0.05
	0.030
	


采样人：王旭          2008 年 8 月 20 日          登记人：宋仁超        2008年8月20 日         检查人：张向文     2009年12月1日

       钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK0001                                              第 3 页共5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H38
	49.25
	50.25
	1.00
	3.2
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.24
	<0.05
	0.031
	

	H39
	50.25
	51.25
	1.00
	3.2
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.16
	<0.05
	<0.01
	

	H40
	51.25
	52.25
	1.00
	3.5
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.097
	<0.05
	<0.01
	

	H41
	52.25
	53.25
	1.00
	3.3
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.17
	<0.05
	0.012
	

	H42
	53.25
	54.60
	1.00
	3.2
	大理岩夹砂岩夹板岩
	<0.10
	<5
	0.071
	<0.05
	0.013
	

	H43
	54.60
	55.60
	1.00
	3.5
	黄铁矿化砂质板岩
	<0.10
	<5
	0.052
	<0.05
	<0.01
	

	H44
	55.60
	56.60
	1.00
	3.2
	黄铁矿化砂质板岩
	<0.10
	<5
	0.053
	<0.05
	<0.01
	

	 H45
	56.60
	58.10
	1.50
	3.5
	黄铁矿化砂质板岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.01
	

	
H46
	58.10
	59.10
	1.00
	3.1
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.015
	<0.05
	<0.01
	

	H47
	59.10
	60.10
	1.00
	3.1
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.018
	<0.05
	<0.01
	

	H48
	60.10
	61.10
	1.00
	3.1
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.019
	<0.05
	<0.01
	

	H49
	61.10
	62.10
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.025
	<0.05
	0.017
	

	H50
	62.10
	63.10
	1.00
	3.3
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.019
	<0.05
	<0.01
	

	H51
	63.10
	64.10
	1.00
	3.2
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.01
	

	H52
	64.10
	65.10
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.01
	

	H53
	65.10
	66.10
	1.00
	   3.5
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.01
	


采样人：王旭          2008年8月20日          登记人：宋仁超        2008年8月20日         检查人：张向文       2009年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK0001                                              第 4 页共 5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H54
	66.10
	67.10
	1.00
	3.5
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H55
	67.10
	68.10
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.012
	

	H56
	68.10
	69.10
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H57
	69.10
	70.10
	1.00
	3.2
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	0.019
	<0.05
	<0.10
	

	H58
	70.10
	71.10
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H59
	71.10
	72.10
	1.00
	3.2
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H60
	72.10
	73.10
	1.00
	3.0
	黄铁矿化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	 H91
	103.00
	104.00
	1.50
	3.2
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	
H92
	104.00
	105.00
	1.00
	3.1
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H93
	105.00
	106.00
	1.00
	3.3
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H94
	106.00
	107.00
	1.00
	3.5
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H95
	107.00
	108.87
	1.87
	3.5
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.013
	

	H96
	108.87
	109.87
	1.00
	3.2
	铅锌矿化层
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H97
	109.87
	110.50
	0.63
	3.2
	铅锌矿化层
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H98
	110.50
	111.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿化层
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	<0.10
	

	H99
	111.50
	112.50
	1.00
	3.5
	铅锌矿化层
	<0.10
	7.24
	0.025
	<0.05
	<0.10
	


采样人：王旭            2008 年8月20日         登记人：宋仁超      2008年8月20日         检查人：张向文      2009年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK0001                                              第 5页共 5 页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H100
	112.50
	113.00
	0.50
	3.1
	铅锌矿化层
	<0.10
	11.14
	0.032
	0.063
	
	

	H101
	113.00
	113.77
	0.77
	3.2
	铅锌矿化层
	<0.10
	6.41
	0.041
	<0.05
	
	

	H102
	113.77
	114.77
	1.00
	3.0
	构造破碎带
	<0.10
	7.65
	0.020
	<0.05
	
	

	H103
	114.77
	115.77
	1.00
	3.5
	构造破碎带
	<0.10
	<5
	0.031
	<0.05
	
	

	H104
	115.77
	116.77
	1.00
	3.3
	构造破碎带
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	
	

	H105
	116.77
	117.77
	1.00
	3.0
	构造破碎带
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	
	

	H106
	117.77
	118.77
	1.00
	3.0
	构造破碎带
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	
	

	H107 
	118.77
	119.77
	1.00
	3.2
	构造破碎带
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	
	

	
H108
	119.77
	120.67
	0.90
	3.0
	构造破碎带
	<0.10
	9.40
	<0.01
	0.098
	
	

	H109
	120.67
	124.67
	4.00
	3.2
	矽卡岩化大理岩
	<0.10
	10.35
	0.017
	0.060
	
	

	H110
	124.67
	126.17
	2.00
	   3.4
	钾长花岗岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭           2008 年8月20日          登记人：宋仁超         2008年8月20日         检查人：张向文    2009年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK0002                                              第 1页共 1页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	393.40
	394.40
	1.00
	3.1
	铅锌矿
	<0.10
	10.48
	0.020
	0.64
	0.84
	

	H2
	394.40
	395.40
	1.00
	3.3
	铅锌矿
	<0.10
	18.17
	0.023
	1.00
	1.80
	

	H3
	395.40
	396.50
	1.10
	3.5
	铅锌矿
	<0.10
	27.29
	0.010
	1.27
	2.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：宋仁超       2008 年9月30日          登记人：王旭        2008年9月30日         检查人：张向文         2009 年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK1001                                             第 1页共 1页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	48.50
	50.50
	2.00
	3.5
	矽卡岩化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.017
	

	H2
	50.50
	51.00
	0.50
	3.4
	铅锌矿
	<0.10
	5.59
	<0.013
	1.49
	0.010
	

	H3
	51.00
	53.00
	2.00
	3.4
	矽卡岩化大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.096
	0.017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭         2008 年11月7日        登记人：宋仁超        2008年11月7日         检查人：张向文         2009 年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK2201                                              第 1页共3页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	67.00
	68.00
	1.00
	3.5
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.032
	

	H2
	68.00
	69.00
	1.00
	3.5
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.013
	

	H3
	69.00
	70.00
	1.00
	3.2
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.016
	

	H4
	70.00
	71.00
	1.00
	3.2
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.065
	

	H5
	71.00
	72.00
	1.00
	3.0
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.090
	

	H6
	72.00
	73.00
	1.00
	3.5
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.32
	

	H7
	73.00
	74.00
	1.00
	3.4
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.44
	

	H8
	74.00
	75.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.82
	

	H9
	75.00
	76.00
	1.00
	3.0
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	1.97
	

	H10
	76.00
	77.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	4.67
	

	H11
	77.00
	78.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.35
	

	H12
	78.00
	79.00
	1.00
	3.5
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	4.71
	

	H13
	79.00
	80.00
	1.00
	3.3
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	2.27
	

	H14
	80.00
	81.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	1.09
	

	H15
	81.00
	82.00
	1.00
	3.5
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	2.58
	

	H16
	82.00
	83.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.130
	3.79
	


采样人：宋仁超        2008 年10月19日          登记人：王旭          2008年10月19日         检查人：张向文    2009年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK2201                                              第 2页共3页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H17
	83.00
	84.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.096
	5.33
	

	H18
	84.00
	85.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	5.86
	<0.01
	0.073
	5.09
	

	H19
	85.00
	86.00
	1.00
	3.5
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	5.25
	

	H20
	86.00
	87.00
	1.00
	3.3
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	2.95
	

	H21
	87.00
	88.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	7.05
	

	H22
	88.00
	89.00
	1.00
	3.5
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.061
	6.01
	

	H23
	89.00
	90.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	4.49
	

	H24
	90.00
	91.00
	1.00
	3.5
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	3.09
	

	H25
	91.00
	92.00
	1.00
	3.5
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	5.70
	

	H26
	92.00
	93.00
	1.00
	3.0
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	1.76
	

	H27
	93.00
	94.00
	1.00
	3.2
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	1.37
	

	H28
	94.00
	95.00
	1.00
	3.1
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.082
	2.55
	

	 H29
	95.00
	96.00
	1.00
	3.0
	锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.60
	

	
H30
	96.00
	97.00
	1.00
	3.4
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.24
	

	H31
	97.00
	98.00
	1.00
	3.5
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.076
	

	H32
	98.00
	99.00
	1.00
	3.0
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.82
	


采样人：宋仁超        2008 年10月19日        登记人：王旭          2008年10月19日         检查人：张向文    2009 年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK2201                                              第 3页共3页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H33
	99.00
	100.00
	1.00
	3.5
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.068
	

	H34
	100.00
	101.00
	1.00
	3.2
	矿化层
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	1.80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：宋仁超           2008 年10月19日        登记人：王旭        2008年10月19日         检查人：张向文    2009 年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK2601                                              第 1页共1页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	80.00
	81.00
	1.00
	3.1
	锌矿体
	
	
	<0.01
	<0.05
	1.92
	

	H2
	81.00
	82.00
	1.00
	3.5
	锌矿体
	
	
	<0.01
	<0.05
	1.98
	

	H3
	82.00
	83.00
	1.00
	3.4
	锌矿体
	
	
	<0.01
	<0.05
	1.90
	

	H4
	83.00
	84.00
	1.00
	3.3
	锌矿体
	
	
	<0.01
	<0.05
	2.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：              年    月   日          登记人：            年   月  日         检查人：张向文      2009 年 12  月 1  日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK2602                                              第 1页共2页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H1
	29.50
	30.50
	1.00
	3.1
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.20
	

	H2
	30.50
	31.50
	1.00
	3.0
	大理岩
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.23
	

	H3
	31.50
	32.50
	1.00
	3.4
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.59
	

	H4
	32.50
	33.50
	1.00
	3.5
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.28
	1.93
	

	H5
	33.50
	34.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.27
	0.83
	

	H6
	34.50
	35.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.10
	0.30
	

	H7
	35.50
	36.50
	1.00
	3.2
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.32
	0.98
	

	H8
	36.50
	37.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.095
	0.28
	

	H9
	37.50
	38.50
	1.00
	3.2
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.062
	

	H10
	38.50
	39.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.063
	

	H11
	39.50
	40.50
	1.00
	3.5
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.30
	0.79
	

	H12
	40.50
	41.50
	1.00
	3.2
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.46
	1.63
	

	H13
	41.50
	42.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.078
	0.62
	

	H14
	42.50
	43.50
	1.00
	3.1
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.73
	1.45
	

	H15
	43.50
	44.50
	1.00
	3.5
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.89
	3.54
	

	H16
	44.50
	45.50
	1.00
	3.3
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.17
	0.92
	


采样人：王旭           2008 年11月6日         登记人：宋仁超          2008年11月6日       检查人：张向文     2009 年12月1日

      钻孔采样登记表
矿区： 敖包山西一带铜多金属矿                         钻孔编号： ZK2602                                              第 1页共2页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	H17
	45.50
	46.50
	1.00
	3.3
	铅锌矿体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.081
	0.92
	

	H18
	46.50
	47.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.18
	

	H19
	47.50
	48.50
	1.00
	3.2
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.11
	

	H20
	48.50
	49.50
	1.00
	3.2
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.089
	

	H21
	49.50
	50.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.32
	

	H22
	50.50
	51.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	0.077
	0.21
	0.67
	

	H23
	51.50
	52.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.34
	

	H24
	52.50
	53.50
	1.00
	3.2
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.42
	

	H25
	53.50
	54.50
	1.00
	3.1
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.14
	0.21
	

	H26
	54.50
	55.50
	1.00
	3.0
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.14
	0.34
	

	H27
	55.50
	56.50
	1.00
	3.4
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	0.082
	0.063
	

	H28
	56.50
	57.50
	1.00
	3.5
	铅锌矿化体
	<0.10
	<5
	<0.01
	<0.05
	0.049
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：王旭           2008 年11月6日          登记人：宋仁超          2008年11月6日         检查人：张向文    2009 年12月1日

钻孔采样登记表
矿区：                                                 钻孔编号：                                                  第  页共  页
	样品编号
	采样位置（米）
	样品重量/Kg
	岩 矿 石 名 称
	分    析   结   果 
	备  注

	
	自
	至
	样长
	
	
	Au(10-6）
	Ag(10-6）
	Cu(10-2)
	Pb(10-2)
	(Zn10-2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采样人：                年   月   日              登记人：              年   月   日              检查人：             年   月   日
