表2、氧化矿物鉴定表
	矿物
	鉴定特征
	晶形
	硬度
	比重
	解理
	断口
	颜色
	条痕
	透明
	光泽
	其它

	无色水晶（石英） Quartz
	α-石英以其晶形，无解理，贝壳状断口，硬度为其特征，如由β石英转变而来，则保持六方双锥的假象
	三方偏方面体晶类，常发育成完好柱状晶体。常见单形有：六方柱m{10-10}、菱面体r{10-11}和z{01-11}、三方双锥s{11-21}及三方偏方面体x{51-61}等，柱面有横纹
	7
	2.53
	无
	锯齿状
	无
	无
	透
	玻璃，断口油脂
	摩擦磷光，α-石英具有压电性

	贝塔石Betafite
	形态、颜色和透射光下无色到浅黄色
	六八面体晶类；常呈八面体，也见四角三八面体m{311}与八面体o{111}的聚形
	4-5
	3.75-4.82
	无 
	贝壳状
	浅绿褐色、深褐色
	褐
	透明
	油脂
	性脆

	赤铜矿 (Cuprite
	金刚光泽，暗红和褐红条痕；，可从晶形、硬度，光泽、条痕和与褐铁矿相别，它比赤铁矿软，比辰砂和淡红银矿硬；条痕色，比较深
	六八面体晶类；粒状晶体；单形八面体、立方体、菱形十二面体、四角三八面体、三角三八面体等
	3.5-4
	6.14
	{111}不完
	锯齿贝壳
	红色至近于黑色
	深浅不同的棕红色
	透
	金刚至半金属
	性脆

	赤铁矿Hematite
	樱红色条痕是鉴定特征；形态和无磁性(镜铁矿例外)可与磁铁矿相别
	复三方偏三角面体。单形六方柱 ；菱面体、六方双锥
	5.5-6
	5.0-5.3
	无
	贝壳
	显晶质的呈铁黑色到钢灰色，隐晶质的呈暗红色
	红棕
	不
	金属至半金属或土状；细薄片或晶体碎片边缘透光
	性脆

	磁铁矿Magnetite
	晶形，黑色条痕和强磁性与赤铁矿，铬铁矿相别；从强磁性，硬度和颜色鉴定；和带磁性锌铁尖晶石区别在于磁铁矿条痕黑，锌铁尖晶石为棕
	六八面体晶类；常呈八面体和菱形十二面体
	6
	5.2
	无
	次贝壳状
	铁黑
	黑
	不
	半金属
	强磁性

	翠绿宝石 Chrysoberyl
	比重高及遇酸起泡沸作用为鉴定特征
	斜方双锥,板状短柱状。单形有斜方柱和斜方双锥。(010)晶面平行a轴条纹.常可见晶体依(103)形成假六方的三连晶。
	8.5
	3.71-3.75
	[110]明显，[010]不完全
	贝壳状
	棕黄、绿黄、黄绿、黄褐色
	白
	透至不
	玻璃或油脂
	韧性极好；遇酸不蚀；猫眼变色效应

	方锑矿 Senarmontite
	硬度低，而比重比较大
	六八面体，较大而完好八面体，与砷华相似；有成骸晶；集合体呈粒状、致密块状，皮壳状
	2-2.5
	5.22-5.78
	{111}不完全
	锯齿至贝壳
	无至灰白
	白
	透至半
	金刚至玻璃
	脆性;不导电;投射光下,无色;均质体

	复稀金矿-黑稀金矿Polycrase-Euxenite
	风化表面有褐色、黄色或青黄色薄膜，几乎不溶于盐酸、硝酸为鉴定特征
	
	5.5-6.5
	4.1-5.87
	无
	贝壳
	黑、灰黑、褐黑、深褐、褐、褐黄、深红棕、桔黄，带绿色色调
	褐、浅红褐色、黄色、浅黄灰
	半至不
	半金属、金刚或油脂
	性脆

	方钍石 Thorianite
	透射光下为红褐、暗棕或绿色；强放射性
	等轴六八面体组。晶体呈立方体者多，八面体者少
	6.5-7
	8.9-9.7
	｛100｝不完全
	贝壳状或参差状
	深灰至黑色，风化后为褐黑色或棕黄色
	黑色、灰色至绿灰色
	半至不
	金刚至半金属
	强放射性

	钙铌钽矿Hielmite
	颜色、条痕及光泽与他矿物相别。闭管内加热爆炸并生少许水，不熔，氧化焰烧变褐。附磷盐球烧，熔成淡蓝绿块状物。附硼砂球烧，熔成纯透明玻璃状物。和氢氧化钠木炭上烧，则熔成灿烂之金属小球
	
	6
	6.8
	无
	粒状
	纯黑色
	淡灰黑
	半至不
	金属
	性脆

	刚玉Corundum
	晶形，双晶条纹和高硬度作为鉴定特征;不溶于任何酸
	复三方偏三角面体晶类，在{0001}晶面上,通常具有平行{0001}和{10-11}交棱的花纹及三角形和六边形天然蚀象；在{10-11}晶面上具有平行{10-11}和{22-43}交棱的花纹。在锥面和柱面上也经常有斜的或横的条纹
	9
	3.95-4.1
	无，裂理发育
	不整齐
	不透明和半透明的一般为蓝灰、黄灰色，含铁者呈黑色；透明的为无色,白色还有黄、红、紫、绿、蓝
	白
	透至半
	玻璃光泽到金刚
	擦之有电气发生

	铬铁矿Chromite
	黑，条痕深棕，硬度大和产于超基性岩中；外表像磁铁矿，但磁性很弱，条痕棕，而磁铁矿为黑色
	
	5.5-6.5
	4.3-4.8
	无
	参差状到平坦
	黑
	深棕
	不透明
	半金属
	弱磁性，含铁量高者磁性较强

	硅藻土Tripoli
	蛋白光泽和变彩为其特征，有时类似于玉髓，但硬度较低为鉴定特征
	
	5.5-6.5
	2-2.3
	无
	贝壳
	白或灰
	
	不
	玻璃
	性脆

	褐钇钽矿 Fergusonite
	硬度和颜色，还有纺锤状晶形为鉴定
	四方双锥，晶体沿c轴呈四方柱状或纺锤状；单形四方双锥、四方柱以及底面等
	5.5-5.6
	4.89-5.82
	见中等；非晶质化故解理不常见
	贝壳状
	黄褐色、黑褐
	浅黄到黄褐
	透明至半
	油脂;
	性脆

	黑锰矿 Hausmannite
	溶于盐酸，析出氯
	复四方双锥，单形有四方双锥，四方柱
	6
	4.8
	{001}完全，{112}、{011}不完全
	不平坦
	棕黑
	黑
	不
	半金属
	脆性；不具磁性

	黑铜矿Tenorite
	显微镜下具有强非均质性
	斜方柱，晶体呈{100}发育的细小板状或叶片状，有时弯曲
	3.5-4
	5.8-6.4
	[011]晶带内
	贝壳状
	钢灰色、铁黑色到黑
	黑
	不
	金属
	性脆

	黑稀金矿Euxenite
	微带绿或褐的黑、半金属光泽和放射性。与铌钽氧化物需用X-射线数据相区别
	
	5.5-6.5
	4.9-5
	无
	贝壳状
	黑微带浅绿或浅褐，表面具黄膜
	浅黄至浅褐
	薄片透明
	半
	性脆、具放射性和弱磁性

	黑钨矿 Wolframite
	板状形态，褐黑色，{010}完全解理和比重大为其鉴定
	斜方柱晶类，常沿{100}成厚板状或短柱状，呈针状、毛发状等
	4-4.5
	7.12-7.51
	平行{010}完全
	不平坦
	红褐色至黑
	黄褐色至褐黑
	不
	树脂至半金属
	弱磁性

	红锌矿Zincite
	溶于酸中。吹管焰中不熔，闭管里加热变黑，冷却后转回原色
	复六方单锥晶类；单形主要是六方单锥、六方柱
	4--5
	5.64-5.68
	{1010}完全，{1120}中等
	贝壳状
	橙黄、暗红或褐红
	桔黄
	细碎片透明或沿边缘透光
	金刚
	性脆

	黄锑矿Cervantite
	木炭上极易还原，能溶于盐酸
	斜方单锥晶类，晶体少见，长呈粉末状、鳞片状集合体，或呈致密块体
	4--5
	6.5
	{001}完全，{100}中等
	贝壳状
	黄到红，有时无色
	淡黄白色或白
	透
	油脂光泽、珍珠光泽或土状
	

	尖晶石Spinel
	八面体形态、硬度和吹管焰下不熔为鉴定
	六八面体，常呈八面体，与菱形十二面体和立方体成聚形。常依（111）为双晶面和接合面构成双晶
	8
	3.55
	{111}不完全
	贝壳状
	无、红、紫、蓝、黄、褐、黑、绿、粉红
	白
	透至不
	玻璃到暗淡
	脆性；反光性强

	金红石 Rutile
	四方柱形、双晶、颜色为特征；和锡石区别不溶于酸,加入碳酸钠烧熔，可溶于硅酸，再加过氧化氢，使溶液变为黄
	复四方双锥晶类，常具完好的四方柱状或针状晶形。四方柱和四方双锥，复四方柱和复四方双锥
	6
	4.2-4.3
	{110}中等
	不平坦
	红棕、红、黄或黑
	浅棕色至浅黄
	透至不
	半金属至金属
	有钛反应

	金绿宝石 Chrysoberyl
	比重高及遇酸起泡沸作用为鉴定特征
	斜方双锥,板状短柱状。平行双面,斜方柱和斜方双锥。(010)晶面有平行a轴的条纹.常可见晶体依(103)形成假六方的三连晶。
	8.5
	3.71-3.75
	[110]明显，[010]不完全
	贝壳状
	棕黄、绿黄、黄绿、黄褐
	白
	透至不
	玻璃光泽或油脂
	韧性极好性；遇酸不受侵蚀；有奇异的猫眼变色效应

	沥青铀矿Uraninite
	黑色、沥青光泽、比重大或具放射性
	
	6-7
	10.36-10.96
	少
	贝壳状
	黑色、灰黑色、褐黑色或绿黑色，氧化后呈褐色，棕色，有时为紫色色调
	黑褐色、灰色或绿
	不
	鲜面树脂光泽，有硫化物包体时呈腊状或无光泽
	性脆

	块黑铅矿 Plattnerite
	易溶盐酸；吹管下易熔，再还原焰中显示红-黄色，得铅金属球
	
	4.5-5.5
	9.2-9.44
	无
	贝壳状
	沥青黑色；致密块状的黑色到棕黑色，薄膜棕
	棕
	透或半
	金属到金刚；暴露后变暗，断口现松脂
	性脆

	铌铁矿 Columbite
	晶形、黑色和密度可为特征；铌铁矿和钽铁矿，从颜色，条痕、比重和共生矿物鉴定。研成粉末加入硼砂烧熔的烧珠，溶于盐酸；再加锡煮沸，溶液可变为蓝
	
	6-6.5
	5.18-5.2
	{010}中等
	次贝壳
	黄褐色或红褐
	白
	不
	半
	性脆

	铌钇矿 Samarskite
	
	斜方双锥。晶体沿c轴呈柱状，沿b轴、沿{100}或{010}呈板状

	5-6
	4.5-5.7
	无
	贝壳
	天鹅绒黑、褐黑，呈浅褐、黄褐
	灰黑至红褐
	不至半
	半金属，金刚或树脂，晶面粗糙无光泽
	强放射性

	软锰矿Pyrolusite
	黑，条痕黑，性脆，完全柱面解理，隐晶质者硬度低污手为特征；滴双氧水剧烈起泡;在烧珠中加碳酸钠，变蓝绿不透明状；在闭管中加热放氧，烧着的炭层发光;
	复四方双锥组。晶体沿c轴延伸呈长到短柱状
	2-6
	4.5-5
	{110}完全
	参差
	黑
	黑，有时微带蓝
	不
	半金属至暗淡
	性脆

	锡石 Cassiterite
	晶形、双晶、颜色、硬度与金红石相似，但锡石比重较大，解理较差，折射率和重折率为小;锡石又以大比重和高重折率与锆石相别;锡石粒置锌板上，滴盐酸，过2-3分钟，见锡石表面有锡白色的金属锡膜
	复四方双锥晶类，晶体常呈双锥状、柱锥状。伟晶型者锥面发育，柱面不发育。不规则块状、粒状，膝状双晶
	6-7
	6.8-7
	{l00}和{110}不完全，裂开依{111}
	不平坦至贝壳
	褐色、褐红至黑
	浅褐
	透至不
	金刚，复四方双锥和底面光泽暗淡；裂面为油脂
	富铁锡石具电磁性

	钽铁矿 Tantalite
	晶形、黑色和比重较大为鉴定特征；与黑钨矿的区别在于后者具有{010}的完全解理和硬度较低；与褐帘石的区别在于后者比重较小
	斜方双锥，晶体呈{100}发育的薄板状、厚板状、柱状、也有的呈针状
	6.5
	8.17
	平行{010}中等
	次贝壳
	黑色至褐黑
	褐红色至黑
	不
	半金属
	弱至强电磁性；性脆

	水锑铅矿  Bindheimite
	色泽和试验为鉴定特征；在闭口管内烧有水；木炭上烧熔成金属锑和铅，在木炭上生膜，远白近黄
	斜方双锥，呈{100}发育的薄板状、厚板状、柱状、也有的呈针状
	4-4.5
	4.6-7.32
	无
	贝壳
	浅黄，浅褐色到红棕
	白
	透至半
	玻璃；断口呈油脂
	性脆

	钨铁矿 Ferberite
	硬度、比重作为鉴定特征
	斜方柱晶类，晶体沿（100）呈厚板状或短柱状，呈针状、毛发状、斜方柱
	4-4.5
	7.51
	{010}完全
	参差
	褐色至黑
	淡褐黑及淡黑褐
	不
	树脂至半金属
	性脆

	钨锰铁矿Wolramite
	其板状形态，褐黑色，{010}完全解理和比重大为特征
	斜方柱晶类，晶体常沿（100）呈厚板状或短柱状，有时呈针状、毛发状
	4-5.5
	7.12-7.51
	{010}完全
	参差
	红褐至黑
	黄褐及褐黑
	不
	树脂至半金属
	性脆

	硬锰矿Psilomelane
	胶体形态，黑色条痕、较高的硬度和葡萄状的晶态当中，来和其它的氧化锰区别；亦可以从条痕的颜色，来和褐铁矿
	
	2-6
	4.5-5
	{110}完全
	参差
	黑
	黑色，有时微带蓝
	不
	半金属光泽至暗淡
	性脆

	水镁石 Brucite
	形态，低硬度和[0001] 极完全解理为特征；水镁石具有三种：板状或叶状；纤维状，沿著a轴伸长;块状，外观像肥皂;其作叶片的，硬度较滑石与石膏为大；不如滑石有油滑感，较石膏易溶盐酸；不像白云母有弹性。纤维状时不如纤维蛇纹石的纤细和具有丝状
	复三方偏三角面体组。晶体沿（001）发育呈六方板状
	2.5
	2.35
	[0001]极完全
	不规则
	白至淡绿色，含有锰或铁者呈红褐
	白
	透
	断口为玻璃光泽，解理面珍珠
	薄片具挠性

	铁氧铝石Bauxite
	条痕比颜色浅、有粗糙干、一还原焰烧可生磁性、难溶于盐酸为鉴定
	
	1-3
	2.4-2.6
	
	贝壳或土状
	很纯的为白色，含铁者为褐色、黄色和淡红
	同色
	不
	暗淡或土状
	脆性；有粘土样的臭味

	褐铊矿Avicennite
Tl2O3
	反射色灰白微带蓝
产于赤铁矿方解石脉中
	等轴晶系。粒状
	
	
	
	
	黑色
	
	金属
	
	性脆


